# Описание компетенции.

  - Актуальность компетенции.

В современном машиностроении сварка как технологический процесс занимает одну из ключевых позиций,т.к.длябольшинстваизделий,особенно,крупногабаритныхконструкций–изготовление без использования узлов сварных конструкций–невозможно.Сваркаиспользуетсядляформированиянеразъемныхсоединений различных материалов, начиная от пластиков, вплоть до цветных, черныхметаллов,сплавовспециальногоназначения,сиспользованиемразличныхтехнологий,таких как и контактная сварка, сварка с использованием электрической дуги, электронно-лучевая, лазерная и другие виды.

Подавляющее большинство сварных соединений в машиностроении реализуют с помощью электродуговой сварки, а спектр сфер применения электродуговой сварки крайне широкий (от тонкостенных конструкций до магистральных трубопроводов,мостовыхконструкций,железнойдороги,сооруженийатомнойпромышленности,общегоиспециальногомашиностроения).Перечисленныеобстоятельствадемонстрируютнезаменимостьивысокуювостребованностьпрофессиисварщикабуквальнововсехотрасляхпромышленности.

Приказом Министерства труда и социальнойзащитыРФпрофессия«Сварщик»входитвпереченьТОП-50наиболеевостребованныхнарынкетрудапрофессий.Приосуществлениипоисковыхзапросовповакансиямнапозициисварщиков в большинстве случаев по результатам поиска предлагаются позиции с заработной платой, превышающей среднюю заработную плату по региону поиска в1,2-1,8раз.

Потенциальнымиработодателямидляспециалистоввнаправленииэлектродуговойсваркимогутвыступатькрупнейшиекомпаниитранспортнойиндустрии(например,вструктуреТрансМашХолдинг),компаниивобластиэнергетики и нефтяной промышленности (в структурах Роснефть, Сибур, ЛукОйл,Газпром, РосАтом), компании в области общего и специального машиностроения (в структурах РосТех, Роскосмос, ОДК, ОСК), операторы дорожной сети (в структурахРосавтодор),атакжечастныекомпании,производящиеизделияобщегоназначения.

  - Ссылка на образовательный и/или профессиональный стандарт(конкретные стандарты).

| Школьники | Студенты | Специалисты |
| --- | --- | --- |
| Профессиональныйстандарт 40.002"Сварщик" (кодА/01.2; А/03.2)(зарегистрировано в МинюстеРоссии13.02.2014N31301) | Профессиональныйстандарт 40.002 "Сварщик"(зарегистрировано в МинюстеРоссии13.02.2014N31301) 15.01.05 «Сварщик ручной ичастично механизированнойсварки (наплавки)»(утвержденный приказомМинистерства образования инауки РФ от 29.01.2016 г. №50.), зарегистрированного вМинюсте РФ 24.02.2016г. №41197. | Профессиональныйстандарт 40.002 "Сварщик"(зарегистрировано вМинюсте России13.02.2014N 31301) 15.01.05 «Сварщик ручной ичастично механизированнойсварки (наплавки)»(утвержденный приказомМинистерства образования инауки РФ от 29.01.2016 г. №50.), зарегистрированного вМинюсте РФ 24.02.2016г. №41197. |

  - Требованиякквалификации.

| Школьники | Студенты | Специалисты |
| --- | --- | --- |
| Участник должен иметь практический опыт: проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе; проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе; проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе; подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе; настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе для выполнения сварки; ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе различных деталей и конструкций; уметь: проверять работоспособность и исправность оборудования для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе; настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе; выполнять ручной дуговой сваркой (наплавкой) неплавящимся электродом в защитном газе различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; знать: основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых ручной дуговой сваркой (наплавкой) неплавящимся электродом в защитном газе, и обозначение их на чертежах; основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой сваркой (наплавкой) неплавящимся электродом в защитном газе; сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе; устройство сварочного и вспомогательного оборудования для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе, назначение и условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область применения; основные типы и устройства для возбуждения и стабилизации сварочной дуги (сварочные осцилляторы); правила эксплуатации газовых баллонов; техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе для сварки различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и исправления при ручной дуговой сварке (наплавке) неплавящимся электродом в защитном газе; | Участник должен иметь практический опыт: проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе; проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе; проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе; подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе; настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе для выполнения сварки; ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе различных деталей и конструкций; уметь: проверять работоспособность и исправность оборудования для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе; настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе; выполнять ручной дуговой сваркой (наплавкой) неплавящимся электродом в защитном газе различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; знать: основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых ручной дуговой сваркой (наплавкой) неплавящимся электродом в защитном газе, и обозначение их на чертежах; основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой сваркой (наплавкой) неплавящимся электродом в защитном газе; сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе; устройство сварочного и вспомогательного оборудования для ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе, назначение и условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область применения; основные типы и устройства для возбуждения и стабилизации сварочной дуги (сварочные осцилляторы); правила эксплуатации газовых баллонов; техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки) неплавящимся электродом в защитном газе для сварки различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва; причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и исправления при ручной дуговой сварке (наплавке) неплавящимся электродом в защитном газе; | Необходимые трудовые умения из профессионального стандарта: Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией по коду А/01.2 настоящего профессионального стандарта. Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых РАД и обозначение их на чертежах. Основные группы и марки материалов, свариваемых РАД. Сварочные (наплавочные) материалы для РАД. Устройство сварочного и вспомогательного оборудования для РАД, назначение и условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область применения. Основные типы и устройства для возбуждения и стабилизации сварочной дуги(сварочные осцилляторы). Правила эксплуатации газовых баллонов. Техника и технология РАД для сварки простых деталей неответственных конструкций в нижнем, вертикальном и горизонтальном пространственном положении сварного шва. Выбор режима подогрева и порядок проведения работ по предварительному, сопутствующему (межслойному) подогреву металла. Причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых (наплавляемых) изделиях. |

- Конкурсное задание.

  - Краткое описание задания.

Школьники:входевыполненияконкурсногозаданиянеобходимособратьиосуществить сварку контрольных образцов из стали марки Сталь3.

Студентыиспециалисты:входевыполненияконкурсногозаданиянеобходимособрать и осуществить сварку:

- контрольныхобразцовизсталимаркиСталь3;

- конструкцииизалюминиевогосплавамаркиАМг2.5;

- конструкцииизвысоколегированнойстали12Х18Н10Т.

  - Структура и подробное описание конкурсного задания.

| Наименованиекатегории участника | Наименованиемодуля | Времяпроведения модуля | Полученныйрезультат |
| --- | --- | --- | --- |
| Школьник | Модуль 1. Контрольныеобразцы из сталимаркиСталь 3. | 3часа | Собранные и сваренныеконтрольныеобразцы: - Тавровоесоединение; - два стыковыхсоединения вразличныхпространственныхположениях. |
| Общеевремявыполненияконкурсногозадания:3часа |  |  |  |
| Студент-специалист. | Модуль 1.Контрольныеобразцы из сталимаркиСталь 3. | 2часа | Собранныеисваренныеконтрольныеобразцы: - тавровоесоединение; - два стыковыхсоединения вразличныхпространственныхположениях. |
|  | Модуль 2.Конструкция изалюминиевогосплавамаркиАМг 2,5 | 2часа30минут | Собраннаяисвареннаяконструкция изалюминия. |
|  | Модуль 3.Конструкция извысоколегированной стали12Х18Н10Т. | 1час | Собранная и свареннаяконструкция из двухтруб. |
| Общеевремявыполненияконкурсногозадания:5часов30минут |  |  |  |

  - ПоследовательностьвыполнениязаданиякатегорииШкольники

Вконкурсноезадание дляшкольниковвходитодинмодуль:

- Модуль1.Контрольныеобразцыизстали маркиСталь3.

## Модуль1.Контрольныеобразцы.

Входевыполненияконкурсногозаданиянеобходимовыполнитьсборкуисваркутрех контрольных образцов в соответствии с чертежами:

- Образецстыковогосоединениядвухпластинтолщиной6ммизсталимарки Сталь 3 в положении Г(PC), сварка производится в горизонтальном положении. Скос каждой из двух кромок 25±2°, зазор от 0 до 2 мм притупление от 1 до 2 мм.Сваркавыполняетсяза2прохода.

- Образецстыковогосоединениядвухпластинтолщиной8ммизсталимарки Сталь 3 в вертикальном положении В1(PF), сварка производится снизу вверх. Скос каждой из двух кромок 25±2°, зазор от 0 до 2 мм притупление от 1 до 2 мм.Сваркавыполняетсяза2-3прохода.

- Образец таврового соединения двух пластин толщиной 8 мм из стали маркиСталь3 внижнем положении Н2(РВ), без скоса кромок, с зазором не более 2мм,катетуглового шва в диапазонеот8,5до12,5ммсваркапроизводитсяза3прохода.

Последовательностьвыполнениязадания:

- подготовитьметаллксварке;

- собратьобразцынаприхватки;

- произвестисварку.

Длительность выполнения задания – 3 часа.Видыконтроля:

- визуальноизмерительныйконтроль,

- испытаниенаизлом.

Видысварки,которыеприсутствуютвМодуле1дляшкольников:

- 111(Электродуговаясваркапокрытымэлектродом).

## Чтоможно?

- Производитьсваркуснизувверх

## Чтонельзя?

- Запрещаетсяпроизводитьсваркубезспециальнойсварочнойзащиты(обуви, сварочной маски, специального защитного костюма, перчаток для сварки иподголовника).

- Запрещаетсясваркасверхувниз.

- Запрещаетсяшлифовкаизачисткашвовабразивомпослезавершениясварки.

  - 30%измененияконкурсногозадания

Изменениямподлежат:

    - Пространственноеположениеобразцов;

ИзменениюподлежитМодуль1–меняютсяпространственныеположения(допустимо использование всех, кроме потолочного пространственного положения).Всеизмененияпроисходятметодомжеребьевки.Раскладываютсякарточкис пространственнымиПоложениями  и  видами сварки каждого образца, затем проводится жеребьевка каждого образца. Независимый эксперт тянет карточку с обозначением пространственного положения, далее пространственное положение вписывается в чертеж. Изменения производятся в ознакомительный день (С-1) перед соревнованиями.

Последовательность выполнения задания категории Студенты-Специалисты

В конкурсное задание для студентов и специалистов входит три модуля:

Модуль 1. Контрольные образцы из стали марки Ст3;

Модуль 2. Конструкция из алюминия АМг 2.5;

Модуль3. Конструкция из высоколегированной стали 12Х18Н10Т.

Модуль 1. Контрольные образцы из стали марки Ст3

В ходе выполнения конкурсного задания необходимо выполнить сборку и сварку трех контрольных образцов в соответствии с чертежами:

- Образец стыкового соединения двух пластин толщиной 8 мм из стали марки Сталь 3 в положении Г(PC), сварка производится в горизонтальном положении. Скос каждой из двух кромок 25±2°, зазор от 0 до 3 мм притупление 1,5±0,5 мм. Сварка выполняется за 2-3 прохода.

- Образец стыкового соединения двух пластин толщиной 8 мм из стали марки Сталь 3 в вертикальном положении В1(PF), сварка производится снизу вверх. Скоскаждой из двух кромок 25±2°, зазор от 0 до 3 мм притупление от 1,5±0,5 мм. Сварка выполняется за 2-3 прохода.

- Образец таврового соединения двух пластин толщиной 10 мм из стали марки Сталь 3 в нижнем положении Н2(РВ), без скоса кромок, с зазором не более 2 мм, катет углового шва в диапазоне от 10,5 до 14,5 мм сварка производится за 2-3 прохода.

Виды сварки определяются жеребьевкой (MMA, TIG, MAG).

Последовательность выполнения задания:

• подготовить металл к сварке (зачистить и обезжирить место сварки);

• собрать образцы на прихватки;

• произвести сварку.

Виды контроля:

• визуально измерительный контроль,

• испытание на излом.

Виды сварок, которые присутствуют в Модуле 1 для студентов и специалистов:

• 111 (Электродуговая сварка покрытым электродом),

• 135 (Полуавтоматическая сварка омедненной проволокой),

• 141 (Аргонодуговая сварка неплавящимся электродом)

о

## Модуль2.Конструкцияизалюминия.

В ходе выполнения конкурсного задания необходимо собрать конструкцию изалюминиевогосплаваАМг2.5сприменениемметодаэлектродуговойсваркинеплавящимсяэлектродомвсредезащитныхгазов(TIG)всоответствиис чертежами.

Особыеуказания:

  - Сваркавсехвертикальныхсварныхшвовпроводитсяснизу-вверх;

  - Всешвывыполняютсязаодинпроходсиспользованиемприсадочнойпроволоки.

Видыконтроля:

  - Визуально измерительный контроль.

Конструкция -кронштейн.

Заготовкибезскосакромок,толщинапластин3мм,конструкцияцеликомвписываетсявкубсостороной250мм.Всевидыпространственныхположений,кромепотолочного.

Последовательностьвыполнениязадания:

- подготовкаметаллаксварке,(зачиститьобезжирить);

- собратьконструкцию наприхватки;

- произвестисварку.

Видыконтроля:

- Визуально измерительный контроль.Видысварок,которыеприсутствуютвмодуле:

- 141-Аргонодуговаясварканеплавящимся электродом.

## Модуль3.Конструкцияизвысоколегированнойстали.

В ходе выполнения конкурсного задания необходимо произвести сварку двухобрезковтрубизвысоколегированнойстали12Х18Н10Твопределенномпространственном положении (с ориентацией оси трубы горизонтально, 45 градусов,90 градусов) с применением метода электродуговой сварки в среде защитных газовнеплавящимся электродом (TIG) в соответствии с чертежами. Размер: общий размеробразцов114х110х4мм.Разделка45˚,притупление1мм.

Особыеуказания:

- Все швы выполняются в один проход с использованием присадочногометалла;

Видыконтроля:

- Визуальноизмерительныйконтроль.Последовательностьвыполнениязадания:

- подготовитьметаллксварке(зачистить,обезжирить);

- собратьконтрольный образецнаприхватки;

- произвестисварку.

Видысварок,которыеприсутствуютв модуле:

141-Аргонодуговаясварканеплавящимсяэлектродом

30%Изменение конкурсногозадания:

ИзменениюподлежитМодуль1иМодуль3.

Модуль 1 – меняются пространственные положения ивидысвароквпроходах.Всеизмененияпроисходятметодомжеребьевки.Раскладываютсякарточкиспространственнымиположениямиивидамисваркикаждогообразца,затемпроводитсяжеребьевкакаждогообразца.Независимыйэксперттянеткарточкусобозначениемпространственногоположения,видасварочногопроцесса,далеепроцесссваркиипространственноеположениевписываютсявчертеж.

Модуль3–меняетсяуголнаклонатрубыпод45°,90°.Всеизмененияпроисходят методом жеребьевки (раскладываются карточки с углом наклона образца,затемпроводитсяжеребьевкаобразца,назначенныйэксперттянеткарточкусобозначениемугланаклона,далееизменениевписываетсявчертеж).

Измененияпроисходятвознакомительныйдень(С-1)передсоревнованиями.

## Особыеуказания:

Чтоможно?

1.Производить	сварку	в	вертикальном	положении	с	низу	вверх

в соответствиисвидомварки(видсваркиуказанвзадании).

Чтонельзя?

- Запрещается производить сварку без специальной сварочной защиты (обуви,сварочноймаски,специальногозащитногокостюма,перчатокдлясваркииподголовника).

- Запрещаетсясваркасверхувниз.

- Запрещается шлифовка и зачистка швов после завершения сварки (кромеметаллическойщетки).

Вовремяпроведениясоревнованийпокомпетенциисварочныетехнологиинеобходимо применять аппаратно-программный комплекс «WeldingPro». Комплекспроизводитьточныйучетвремени,используемогооборудования,сварочныхматериаловиметаллическихзаготовокдляпроведениясварочныхработ.ЭтопозволитточноиобъективнооценитьучастниковконкурсаАбилимпиксвкомпетенции«Сварочныетехнологии»

  - Критерии оценки выполнения задания.

# Школьники.

| Наименован ие модуля | Задание | Максималь ный балл |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение стыкового соединения двух пластин вертикальном положении(А1) | в | 26 |
| Контрольные образцы измарки сталиСт3 |  |  |  |
|  | Выполнение стыкового соединениядвух пластин в горизонтальномположении(А2) |  | 26 |
|  | Выполнениетавровогосоединениядвухпластинвнижнемположении (А3) | 16 |  |
|  | Испытаниенаизлом | 12 |  |
|  | Сборка | 9 |  |
|  | Техникабезопасностииохранатруда | 4 |  |
|  | Применение программы «WeldingPro» в процессе сварки. (учет времени, используемого оборудования, процессов, сварки, учет заготовок, расходных материало | 7 |  |
| ИТОГО: |  | 100 |  |

Модуль1.Контрольныеобразцы.

| Задание | № | Наименованиекритерия | Максимальнаяоценка | Объективнаяоценка | Субъективнаяоценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнениестыковогосоединениядвухпластин ввертикальномположении.(А1) | 1 | Протяженность и глубина подрезасоответствует допуску. макс. допустимая глубинапрерывистого подреза не более 0,5 мм.Сплошной подрез любой измеряемойглубинынедопустим=0.Подрез | 3 | 3 |  |
|  |  | любойпротяженности,глубинойболее |  |  |  |
|  |  | 0,5 ммнедопустим=0 |  |  |  |
|  | 2 | Разделкакромокзаполнена | 3 | 3 |  |
|  |  | полностью. |  |  |  |
|  |  | Незаполнениенедопускается=0 |  |  |  |
|  | 3 | Выпуклостьстыковогошване | 3 | 3 |  |
|  |  | превышаетдопустимыхпараметров. |  |  |  |
|  |  | Допускаетсяусиление0,1мм+ 0,25 |  |  |  |
|  |  | ширинышва,нонеболее2 мм. |  |  |  |
|  | 4 | Ширинашвапостоянна. | 3 | 3 |  |
|  |  | Допускаетсяотклонениеширины |  |  |  |
|  |  | сварочногошванеболее2мм |  |  |  |
|  | 5 | Обнаруженылинаповерхностях | 2 | 2 |  |
|  |  | пластинследыслучайнойдуги. |  |  |  |
|  |  | Недопустимо =0. |  |  |  |
|  | 6 | Вогнутостькорняшванепревышает | 3 | 3 |  |
|  |  | допустимоезначение. |  |  |  |
|  |  | Допускаетсявогнутостьнеболее0,5 |  |  |  |
|  |  | мм. |  |  |  |
|  | 7 | Кратерныеусадочныераковины | 2 | 2 |  |
|  |  | отсутствуют. |  |  |  |
|  |  | Допускаетсядо0,5ммвеличины |  |  |  |
|  |  | усилениясварногошва. |  |  |  |
|  | 8 | Отсутствуют видимыепоры. | 3 | 3 |  |
|  |  | видимаяпораилиповерхностная |  |  |  |
|  |  | пористость .Обнаруженныес |  |  |  |
|  |  | применениемлупых10. |  |  |  |
|  | 9 | Сварнойшовсформированправильно. | 2 | 2 |  |
|  |  | Отсутствуюттакиедефектыкак |  |  |  |
|  |  | наплывнатек. |  |  |  |
|  | 10 | Выпуклостькорняшванепревышает | 2 | 2 |  |
|  |  | допустимоезначение. |  |  |  |
|  |  | Допускаетсядо1мм+ 0,2 ширины |  |  |  |

|  |  | обратноговалика,нонеболее2мм. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 26 |
| Выполнение | 11 | Протяженность и глубина подрезасоответствуетдопуску. Максимально допустимая глубинапрерывистого подреза не более 0.5 мм.Сплошной подрез любой измеряемойглубинынедопустим=0.Подрез любой протяженности, глубиной более0,5 ммнедопустим=0 | 3 | 3 |  |
| стыкового |  |  |  |  |  |
| соединениядвух |  |  |  |  |  |
| пластин в |  |  |  |  |  |
| горизонтальном |  |  |  |  |  |
| положении.(А2) |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Разделка кромок заполненаполностью. Незаполнениенедопускается=0 | 3 | 3 |  |
|  | 13 | Выпуклость стыкового шва непревышаетдопустимыхпараметров.Допускаетсяусиление0,1мм+0,25 ширинышва,нонеболее2 мм. | 3 | 3 |  |
|  | 14 | Ширина шва постоянна.Допускаетсянеравномерностьне более2.5мм | 3 | 3 |  |
|  | 15 | Обнаружены ли на поверхностяхпластинследыслучайно дуги. Недопустимо =0. | 2 | 2 |  |
|  | 16 | Вогнутостькорняшванепревышаетдопустимоезначение. Допускается вогнутость до 0,05толщиныдеталей,нонеболее0,5 мм. | 3 | 3 |  |
|  | 17 | Кратерные усадочные раковиныотсутствуют. Допускается до 0,5 величины усилениясварногошва. | 2 | 2 |  |
|  | 18 | Отсутствуют видимые поры.видимая пораили поверхностнаяпористость.Обнаруженныес применениемлупых10. | 3 | 3 |  |
|  | 19 | Сварной шов сформирован правильно.Отсутствуюттакиедефекты как наплывнатек. | 2 | 2 |  |
|  | 20 | Выпуклостькорняшванепревышаетдопустимоезначение. Допускается до 1 мм + 0,2 шириныобратноговалика,нонеболее2 мм. | 2 | 2 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 26 |
|  | 21 | Катетугловогошвасоответствует ТО | 3 | 3 |  |
| Выполнениетавровогосоединениядвухпластин внижнемположении.(А3) |  | иЧертежу. Катетравен6-8мм |  |  |  |
|  | 22 | Выпуклость углового шва вдопустимыхпараметрах. Выпуклость соответствуетфактической величине катета К/1,4 сдопуском(1мм+0,1ширинышва),при | 3 | 3 |  |

|  |  | условии, чтовеличина катетасоответствует требованиям ТО. Вслучаенесоответствия,данныйаспект =0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 23 | Протяженность и глубина подрезасоответствует допуску.макс.допустимая глубинапрерывистого подреза 0,05 толщиныдетали, но не более 0.5 мм. Сплошнойподрез любой измеряемой глубины недопустим=0. Подрезлюбой протяженности, глубиной более 0,5 ммнедопустим=0 | 2 | 2 |  |
|  | 24 | Отсутствуют видимые поры.Видимая пораили поверхностнаяпористость.Обнаруженныес применениемлупых10. | 2 | 2 |  |
|  | 25 | Сплавления валиков в облицовочномпроходе соответствуют требованиям.Допускается прогибы в контуре шванеболее0,1величиныусиления сварногошва. | 2 | 2 |  |
|  | 26 | Сварной шов сформирован правильно.Отсутствуют такиедефектыкак наплыв. | 2 | 2 |  |
|  | 27 | Обнаруженылинаповерхностяхпластинследыслучайнойдуги. Недопустимо =0. | 2 | 2 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 16 |
| Испытание наизлом. | 29 | Обеспеченополноесплавлениекорня соединения. | 4 | 4 |  |
|  | 30 | Обеспеченополноесплавлениемежду проходами. | 4 | 4 |  |
|  | 31 | Наизломеотсутствуют видимыепоры ивключения. | 4 | 4 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 12 |
| Сборка. | 1 | Сборканесоответствуетчертежу(А1) | 1 | 1 |  |
|  | 2 | Количество прихваток несоответствует требованиям(А1)Допустимоеколичествоприхваток2 шт. | 1 | 1 |  |
|  | 3 | Длинаприхватки(А1) Допустимаядлинаприхваткиот5ммдо15мм. | 1 | 1 |  |
|  | 4 | Сборканесоответствуетчертежу(А2) | 1 | 1 |  |
|  | 5 | Количество прихваток несоответствуеттребованиям(А2) | 1 | 1 |  |

|  | 6 | Длинаприхватки(А2) Допустимаядлинаприхваткиот5ммдо15мм. | 1 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 | Сборканесоответствуетчертежу(А3) | 1 | 1 |  |
|  | 8 | Количество прихваток не соответствуеттребованиям(А3) | 1 | 1 |  |
|  | 9 | Длинаприхватки(А3) Допустимаядлинаприхваткиот5ммдо15мм. | 1 | 1 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 9 |
| Охранатрудаитехникабезопасности | 1 | Соблюдениеправилработыс электрооборудованием | 1 | 1 |  |
|  | 2 | Соблюдение правил работы сгазовымибаллонамиигазовым оборудованием | 1 | 1 |  |
|  | 3 | Соблюдениеправилорганизации рабочегоместа | 1 | 1 |  |
|  | 4 | ИспользованиенеобходимыхСИЗпри выполнениизадания | 1 | 1 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 4 |
| Использованиеаппаратно-программногокомплекса «WeldingPro» | Былализадействованаппаратно-программныйкомплекс«WeldingPro». Да– 1бал,Нет– 0 балов. |  | 1 | 1 |  |
|  | Загружен(просканирован)впрограммуштрихкод«Участника» Да – 1бал. Нет – 0 балов. |  | 1 | 1 |  |
|  | Загружен (просканирован) штрих код «Сварочного оборудования»Да – 2бала. Нет – 0балов. |  | 2 | 2 |  |
|  | Загружен (просканирован) штрих код «Сварочного материала» (проволока, электроды,присадочнаяпроволока) Да – 1бал. Нет – 0 балов. |  | 1 | 1 |  |
|  | Загружен (просканирован) штрих код «Заготовокдеталей» Да – 2бала, Нет – 0балов. |  | 2 | 2 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 7 |
|  | ВСЕГО 100 |  |  |  |  |

  - Критерии оценки выполнения задания.

Студенты-Специалисты.

| Наименованиемодуля | Задание | Максимальн ый балл |
| --- | --- | --- |
| 1.Контрольныеобразцы | Выполнениестыковогосоединениядвухпластинввертикальномположении.(А1) | 8 |
|  | Выполнениестыковогосоединениядвухпластинвгоризонтальномположении.(А2) | 11 |
|  | Выполнениетаврового соединения двух пластин в нижнемположении.(А3) | 8 |
|  | Испытаниенаизломтавровогосоединения. | 6 |
| 2.Алюминиеваяконструкция. | Выполнениесваркиалюминиевойконструкциивсоответствиис чертежами | 35 |
| 3.Конструкция извысоколегированнойстали | Выполнениесваркинержавеющейконструкциивсоответствиис чертежами. | 28 |
| 4.Техникабезопасностии охраны труда. | Соблюдение правил техники безопасности иохранытруда. | 4 |
| ИТОГО: |  | 100 |

## Модуль1.Контрольныеобразцы.

| Задание | № | Наименованиекритерия | Максимальнаяоценка | Объективнаяоценка | Субъективнаяоценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнениестыкового | 1 | Протяженность и глубина подрезасоответствует допуску.макс.допустимаяглубинапрерывистого подреза не более 0.5мм. Сплошной подрез любойизмеряемойглубинынедопустим= 0. Подрез любой протяжонности,глубиной более 0,5 мм не допустим =0 | 1 | 1 |  |
| соединения |  |  |  |  |  |
| двух пластин в |  |  |  |  |  |
| вертикальном |  |  |  |  |  |
| положении. (А1) |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Разделкакромокзаполнена | 1 | 1 |  |
|  |  | полностью. |  |  |  |
|  |  | Незаполнениенедопускается=0 |  |  |  |
|  | 3 | Выпуклостьстыковогошване | 1 | 1 |  |
|  |  | превышаетдопустимыхпараметров. |  |  |  |
|  |  | Допускаетсяусиление0,1мм+0,25 |  |  |  |
|  |  | ширинышва,нонеболее2мм. |  |  |  |
|  | 4 | Ширинашвапостоянна. | 0,5 | 0,5 |  |
|  |  | Допускаетсянеравномерностьне |  |  |  |
|  |  | более2 мм |  |  |  |
|  | 5 | Обнаруженылинаповерхностях | 0,5 | 0,5 |  |
|  |  | пластинследы ожогадугой. |  |  |  |
|  |  | Недопустимо =0. |  |  |  |
|  | 6 | Вогнутостькорняшванепревышает | 1 | 1 |  |
|  |  | допустимоезначение. |  |  |  |

|  |  | Допускаетсявогнутость,неболее0,5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мм. |  |  |  |
|  | 7 | Кратерныеусадочныераковины | 1 | 1 |  |
|  |  | отсутствуют. |  |  |  |
|  |  | Допускаетсядо0,5величины |  |  |  |
|  |  | усилениясварногошва. |  |  |  |
|  | 8 | Отсутствуютвидимыепоры. | 0,5 | 0,5 |  |
|  |  | видимаяпораилиповерхностная |  |  |  |
|  |  | пористость . |  |  |  |
|  | 9 | Сварнойшовсформирован | 0,5 | 0,5 |  |
|  |  | правильно. |  |  |  |
|  |  | Отсутствуюттакиедефектыкак |  |  |  |
|  |  | наплывнатек. |  |  |  |
|  | 10 | Выпуклостькорняшванепревышает | 1 | 1 |  |
|  |  | допустимоезначение. |  |  |  |
|  |  | Допускаетсядо1мм+ 0,2 ширины |  |  |  |
|  |  | обратноговалика,нонеболее2мм. |  |  |  |
| Выполнение стыкового | 11 | Протяженность и глубина подрезасоответствует допуску.макс.допустимаяглубинапрерывистого подреза 0,5 толщиныдетали,но неболее0.5 мм. Сплошнойподрезлюбойизмеряемойглубинынедопустим=0.Подрез любойпротяженности,глубинойболее0,5 ммнедопустим=0 | 1 | 1 |  |
| соединения |  |  |  |  |  |
| двух пластин в |  |  |  |  |  |
| горизонтально |  |  |  |  |  |
| м |  |  |  |  |  |
| положении. (А2) |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Разделкакромокзаполнена | 1 | 1 |  |
|  |  | полностью. |  |  |  |
|  |  | Незаполнениенедопускается=0 |  |  |  |
|  | 13 | Выпуклостьстыковогошва. | 1 | 1 |  |
|  |  | Допускаетсяусиление0,1мм+0,25 |  |  |  |
|  |  | ширинышва,нонеболее2мм. |  |  |  |
|  | 14 | Ширинашвапостоянна. | 1,5 | 1,5 |  |
|  |  | Допускаетсянеравномерностьне |  |  |  |
|  |  | более2.5 мм |  |  |  |
|  | 15 | Обнаруженылинаповерхностях | 1 | 1 |  |
|  |  | пластинследы случайнойдуги. |  |  |  |
|  |  | Недопустимо =0. |  |  |  |
|  | 16 | Вогнутостькорняшванепревышает | 1 | 1 |  |
|  |  | допустимоезначение. |  |  |  |
|  |  | Допускаетсявогнутость до0,05 |  |  |  |
|  |  | толщиныдеталей,нонеболее0,5мм. |  |  |  |
|  | 17 | Кратерныеусадочныераковины | 1 | 1 |  |
|  |  | отсутствуют. |  |  |  |
|  |  | Допускаетсядо0,5величины |  |  |  |
|  |  | усилениясварногошва. |  |  |  |
|  | 18 | Отсутствуютвидимыепоры. | 1 | 1 |  |
|  |  | видимаяпораилиповерхностная |  |  |  |
|  |  | пористость.Обнаруженныес |  |  |  |
|  |  | применениемлупых10. |  |  |  |
|  | 19 | Сварнойшовсформирован | 1 | 1 |  |
|  |  | правильно. |  |  |  |

|  |  | Отсутствуюттакиедефектыкак наплывнатек. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | Выпуклостькорняшванепревышаетдопустимоезначение. Допускается до 1 мм + 0,2 шириныобратноговалика,нонеболее2 мм. | 1,5 | 1,5 |  |
| Выполнениетавровогосоединениядвух пластин внижнемположении. (А3) | 21 | Катетугловогошвасоответствует ТО | 2 | 2 |  |
|  |  | иЧертежу. Катетравен10-12мм |  |  |  |
|  | 22 | Выпуклость углового шва вдопустимыхпараметрах. Выпуклость соответствуетфактическойвеличинекатетаК/1,4сдопуском (1мм+ 0,1 ширины шва),приусловии,чтовеличинакатета | 1 | 1 |  |
|  |  | соответствуеттребованиямТО.В |  |  |  |
|  |  | случаенесоответствия,данный |  |  |  |
|  |  | аспект=0 |  |  |  |
|  | 23 | Протяженностьиглубинаподреза | 1 | 1 |  |
|  |  | соответствуетдопуску. |  |  |  |
|  |  | макс.допустимаяглубина |  |  |  |
|  |  | прерывистогоподреза0,05толщины |  |  |  |
|  |  | детали,но неболее0.5мм. |  |  |  |
|  |  | Сплошнойподрезлюбойизмеряемой |  |  |  |
|  |  | глубинынедопустим=0.Подрез |  |  |  |
|  |  | любойпротяженности,глубиной |  |  |  |
|  |  | более0,5 ммнедопустим =0 |  |  |  |
|  | 24 | Отсутствуютвидимыепоры. | 1 | 1 |  |
|  |  | Видимаяпораилиповерхностная |  |  |  |
|  |  | пористость.Обнаруженныес |  |  |  |
|  |  | применениемлупых10. |  |  |  |
|  | 25 | Сплавленияваликоввоблицовочном | 1 | 1 |  |
|  |  | проходесоответствуюттребованиям. |  |  |  |
|  |  | Допускаетсяпрогибывконтурешва |  |  |  |
|  |  | неболее0,1величиныусиления |  |  |  |
|  |  | сварногошва. |  |  |  |
|  | 26 | Сварнойшовсформирован | 1 | 1 |  |
|  |  | правильно. |  |  |  |
|  |  | Отсутствуюттакиедефектыкак |  |  |  |
|  |  | наплывнатек. |  |  |  |
|  | 27 | Обнаруженылинаповерхностях | 1 | 1 |  |
|  |  | пластинследы ожогадугой. |  |  |  |
|  |  | Недопустимо =0. |  |  |  |
| Испытание наизлом. | 28 | Обеспеченополноесплавлениекорня соединения. | 2 | 2 |  |
|  | 29 | Обеспеченополноесплавление междупроходами. | 2 | 2 |  |
|  | 30 | Наизломеотсутствуютвидимые порыивключения? | 2 | 2 |  |
|  | Итого |  |  | 33 |  |

Модуль2.Конструкцияизалюминия.

| Задание | № | Наименованиедефекта | Максимальнаяоценка | Объективнаяоценка | Субъективнаяоценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение | 1 | Обнаружены ли на поверхностях | 2 | 2 |  |
| сварки |  | модуляследыслучайнойдуги |  |  |  |
| алюминиевой |  | Недопустимо =0. |  |  |  |
| конструкции | 2 | Ширинастыковогошва постоянная? | 3 | 3 |  |
|  |  | Допустимаразница1.5мм. |  |  |  |
|  | 3 | Стыковоесоединение-Выпуклость | 3 | 3 |  |
|  |  | швовнаходится вдопуске? |  |  |  |
|  |  | Неболее1,5 мм |  |  |  |
|  | 4 | Отсутствуютвидимыепоры? | 3 | 3 |  |
|  | 5 | Отсутствуютвидимыевключения? | 2 | 2 |  |
|  |  | 1дефект=2балла,2дефекта=1 |  |  |  |
|  |  | балла,3иболее=0балов.Одно |  |  |  |
|  |  | видимоетвердоевключениегруппы |  |  |  |
|  |  | №3=1дефект.Обнаруженныес |  |  |  |
|  |  | применениемлупых10. |  |  |  |
|  | 7 | Тавровое соединение - Катет | 2 | 2 |  |
|  |  | угловогошвасоответствует ТО. |  |  |  |
|  |  | Катетравентолщинесв.металла. |  |  |  |
|  |  | Допуск+1мм.. |  |  |  |
|  | 8 | Тавровоесоединение-Отсутствует | 3 | 3 |  |
|  |  | избыточноепроплавление? |  |  |  |
|  |  | Проплавленияне допустимы = 0 |  |  |  |
|  |  | баллов |  |  |  |
|  | 9 | Всесоединениямодулявыполнены | 3 | 3 |  |
|  |  | безлинейныхсмещений? |  |  |  |
|  |  | Допустимосмещениепластиндо1 |  |  |  |
|  |  | мм. |  |  |  |
|  | 10 | Стыковыеиугловыешвывыполнены | 4 | 4 |  |
|  |  | сполнымпроплавлением. |  |  |  |
|  |  | Проплавлениенепревышающее1мм |  |  |  |
|  |  | +0,1толщиныметалласоставляет |  |  |  |
|  |  | 100%=4балла, >или=90%=3 |  |  |  |
|  |  | балла,>или=75%=2балл |  |  |  |
|  | 11 | Стыковоесоединение-Отсутствует | 2 | 2 |  |
|  |  | избыточноепроплавление. |  |  |  |
|  |  | Выпуклостьсостороныкорняшване |  |  |  |
|  |  | более1мм+0,1 толщиныметалла. |  |  |  |
|  | 12 | Сварной шов сформирован | 2 | 2 |  |
|  |  | правильно. Отсутствуют такие |  |  |  |
|  |  | дефектыкакнаплывнатек. |  |  |  |
|  | 13 | Кратерные усадочные раковины | 2 | 2 |  |
|  |  | отсутствуют. |  |  |  |
|  |  | Допускается до 0,5 величины |  |  |  |
|  |  | усилениясварногошва. |  |  |  |
|  | 14 | Крепежные пластиныкронштейна должнынаходитьсяпод углом90˚ | 4 | 4 |  |
|  | Итого 35 |  |  |  |  |

## Модуль3.Конструкцияизвысоколегированнойстали.

| Задание | № | Описаниедефекта |  |  |  | Максимальнаяоценка |  | Объективнаяоценка | Субъективнаяоценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение | 1 | Протяженность и глубина подрезасоответствуетдопуску. Макс. допустимая глубинапрерывистого подреза не более 0.5мм. Сплошной подрез любойизмеряемойглубинынедопустим=0. Подрез любой протяженности,глубинойболее0,5ммнедопустим=0 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |
| сварки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нержавеющей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| соответствии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| счертежами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Разделка кромок заполненаполностью. Не заполнение недопускается=0 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |
|  | 3 | Выпуклость стыкового шва непревышаетдопустимыхпараметров.Допускается усиление 0,1мм + 0,25ширинышва, нонеболее2,5 мм. |  |  |  | 3 | 3 |  |  |
|  | 4 | Ширина шва постоянна.Допускается неравномерность неболее2 мм |  |  |  | 3 | 3 |  |  |
|  | 5 |  | Обнаруженылинаповерхностях пластинследыожогадугой (Случайнаядуга) Недопустимо =0. |  |  | 3 | 3 |  |  |
|  | 6 | Вогнутостькорняшванепревышаетдопустимоезначение. Вогнутостьнедопустима=0 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 7 | Кратерные усадочные раковиныотсутствуют. Допускается до 0,5 величиныусилениясварногошва. |  |  |  | 3 | 3 |  |  |
|  | 8 | Отсутствуют видимые поры?Недопустимо=0 |  |  |  | 3 | 3 |  |  |
|  | 9 | Сварной шов сформированправильно.Отсутствуют такие дефекты как наплыв, натек |  |  |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 10 | Выпуклостькорняшванепревышаетдопустимоезначение. Допускается до 1 мм + 0,2 шириныобратноговалика,нонеболее1мм. |  |  |  | 3 | 3 |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 28 |  |  |  |
| Охранатрудаитехника | 1 | Соблюдение правил работы сэлектрооборудованием |  |  |  | 1 | 1 |  |  |

| безопасности | 2 | Соблюдение правил работы сгазовымибаллонамиигазовым оборудованием |  |  | 1 | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | Соблюдениеправилорганизации рабочегоместа |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | 4 | ИспользованиенеобходимыхСИЗ привыполнениизадания |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 4 |  |

- Перечень	используемого	оборудования,	инструментов	и	расходныхматериалов.

  - Школьники.

| ОБОРУДОВАНИЕНА1-ГОУЧАСТНИКА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Фотооборудования илиинструмента,илимебели | Технические характеристикиоборудования, инструментов иссылканасайтпроизводителя,поставщика | Ед.измер ения | Необходимоекол-во |
| 1 | Инверторный аппарат для 141 и 111 способа сварки TECHTIG 315PAC/DS (E103) |  | https://clck.ru/EWbpC | Шт. | 1 |

| 2 | Горелка сводянымохлаждениемSR 21, 4м |  | https://www.ventsvar.ru/catalog/gorelka-esab-txh-252w-4m.html?pid=50751 (0700025544) | Шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Передвижноймеханическийсамоочищающийсяфильтр/вытяжкаOrigoVacCart 230V50Hz3m |  | https://www.esab.ru/ru/ru/products/ppe-accessories/accessories/origo-vac-cart.cfm (0700003034) | Шт. | 1 |
| 4 | Поверочнаяразметочнаяплита400x400 |  | https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/izmeritelnyj/plity-poverochnye-i-razmetochnye/chiz/400x400-granit-kl-tochn-1-104380/ | Шт. | 1/10 |
| 5 | Печь для прокалки электродов ЭПСЭ-10/400 |  | 220В, 2кВт, 100-400С, загрузка 10 кг | Шт. | 1/10 |
| 6 | КомплектВИК. (Визуальноизмерительныйконтроль) |  | https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/dlya-sil-teh/dlya-svarochnyh-rabot/nabory-svarschika/ntts-ekspert/nabor-vik-poverennyj-ntc-000003/?utm_source=market&utm _medium=price&utm_campaign=rashodnie-materialy+%7C+moscow&utm_content=dlya-sil-teh+%7C+ntts-ekspert+%7C+911589&utm_term=911589&ymclid=15868672412749 389504600002 | Шт. | 1/5 |
| 7 | Сварочныйстол 110*70*80 |  | http://vseizmetalla.ru/сварочные-столы | Шт. | 1 |
| 8 | Сварочнаяоснастка,комплекткрепежей№2, система16 |  | http://vseizmetalla.ru/strubciny-dlya-svarochnyh-stolov | Ком-кт | 1 |

| 9 | Охлаждающая жидкостьдля горелкиРТ 24, 10 л |  | https://www.esab.ru/ (0007810012) | Шт. | 3/10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Программно-аппаратныйкомплекс «WeldingPro» |  | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dpeska.qr_welding&hl=ru Комплектпоставки: Телефон сПО – 1шт.Мобильное приложение – 1шт.Сканер штрихкодов– 1шт.Принтерэтикеток – 1шт.Устройство учета потреблениясварочнойпроволоки –1комп. | Комплект. | 1/10 |
| 11 | Ноутбук(илимоноблок) |  | Мин.требования ОС Windows 7/8/10, Процессор 2-хядерный счастотой 2Ггц, ОЗУ 2Гб, Видеокарта256 МбМесто на диске 100МБМонитор 1024х768, клавиатура,мышь, 2 разъема USB. сетеваякарта | Шт. | 5/10 |
| 12 | Принтер |  | Принтер HP LaserJet Pro M404n,(или аналог)https://market.yandex.ru/product--printer-hp-laserjet-pro-m404n/458460522?text=hp%20lase rjet%20сетевой%20принтер%20купить&lr=213 | Шт. | 1/10 |
| 13 | WiFiроутер |  | РоутерTP-LINK Archer C6 (илианалог)https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/net_equipment/routers/1096932/ | Шт. | 1/10 |
| 14 | Угловаяшлифмашинка125 |  | https://www.220-volt.ru/catalog-52884/ | Шт. | 1 |
| 15 | Плоскогубцы |  | https://nn.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/sharnirno-gubtsevij/ploskogubtsy-i-passatizhi/matrix/kombinirovannye-185-mm-usilennaya-sistema-pro-17060/ | Шт. | 1 |

| 16 | Шторызащитные скольцамиWeldingcurtainred1400x1800 |  | https://www.esab.ru/ru/ru/products/ppe-accessories/accessories/welding-curtains.cfm (0700008004) | Шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Ручная щеткапометаллу |  | http://avtom-center.ru/products/schet-metall-ruchnaya-plast-ruchka-bm-nizh-novgorod?frommarket=https%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fsearch %3Frs%3DeJwzSvKS4x&ymclid=15868640889106004391700006 | Шт. | 1 |
| 18 | Штангенциркуль |  | https://on.pleer.ru/product_685475_Tulamash_ShC_1_300_005_101309.html | Шт. | 1 |
| 19 | Металлическая линейка500мм |  | https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy - instrument/izmeritelnyj/lineyki/izmeritelnye/gigant/tselnometallicheskaya-500-mm-gmr-500/ | Шт. | 1 |
| 20 | Угольник400х250ГОСТ3749-77 ТехностальУШ 2 400F147009 |  | https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/izmeritelnyj/ugolniki-i-mehanicheskie-uglomery/poverochnye/tehnostal/ush-2-400-400h250- f147009/?utm_campaign=ruchnoy-instrument+%7C+geo_rf&utm_content=izmeritelnyj+%7C+tehnostal+ %7C+818587&utm_medium=price&utm_source=market&utm_term=818587&ymclid=15956604418166 867269800043 | Шт. | 1 |
| 21 | УгловойшаблонсварщикаASIMETO325-58-6 |  | https://garagetools.ru/tovar/izmeritel-vysoty-svarnyh-shvov-0-01-mm-noniusnyy-0-20-mm?utm_source=market.yandex.ru&utm_medium=cpc&utm_campaign=msk&ymclid=159982466760342 31485600019 | Шт. | 1 |
| 22 | СварочнаямаскаWeldingHelmetA20 |  | https://www.esab.ru/ru/ru/products/ppe-accessories/helmets-and-head-protection/a20-a30-automatic-welding-helmets.cfm (0700000720) | Шт. | 1 |

| 23 | Наборкатетометров сварщика КМС-3-16 |  | https://svarkontrol.ru/production/nabor_katetomerov_svarschika_kms316_s_kalibrovkoj/ | Шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Пресс 50тон.(дляиспытаний наизлом) |  | https://irsmarket.ru/catalog/napolnye_pressa/press_garazhnyy_gidravlicheskiy_s_nozhnym_privodom/?r1 =yandext&r2=&ymclid=15972151318057681430700001 | Шт. | 1/10 |
| 25 | Тележкагидравлическая |  | https://diam-almaz.ru/vse-dlja-sklada/skladskie-telezhki/prolift-jp20/?utm_source=market&utm_medium=cpc&utm_content=skladskie-telezhki&utm_campaign=msk&utm _term=66395&roistat=yamarket13_21533922_66395&ymclid=159975 50292862905192300001 | Шт. | 1/10 |
| 26 | Ведрооцинкованное10л. |  | https://market.yandex.ru/product--vedro-ivanovo-profil-600562-12-l/421152648?text=ведро%20оцинкованное%2010%20л%20цена&lr= 213 | Шт. | 1 |
| РАСХОДНЫЕМАТЕРИАЛЫНА1УЧАСТНИКА |  |  |  |  |  |
| №п/п | Наименование | Фото расходныхматериалов | Технические характеристикиоборудования,инструментови ссылканасайтпроизводителя,поставщика | Ед.измер ения | Необходимоекол-во |
| Модуль1:Контрольныеобразцы(школьники) |  |  |  |  |  |
| 1 | Пластинаметаллическая 250Х120Х6 (разделка) |  | Материал:Ст3 | Шт. | 2 |
| 2 | Пластинаметаллическая 250Х120Х8 (разделка) |  | Материал:Ст3 | Шт. | 2 |
| 3 | Пластинаметаллическая 250Х120Х8 |  | Материал:Ст3 | Шт. | 2 |
| Расходныематериалы. |  |  |  |  |  |

| 1 | СварочныеэлектродыОК462,5мм (пач.5,3кг) |  | https://www.svarbi.ru/cat/svarochnye-jelektrody/2418/ | Уп. | 5/10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | СварочныеэлектродыОК463,0мм (пач.5,3кг) |  | https://www.svarbi.ru/cat/svarochnye-jelektrody/2419/ | Уп. | 5/10 |
| 3 | СварочныеперчаткиTIGSOFT 0700005 005 |  | https://www.esab.ru/ru/ru/products/ppe -accessories/gloves/tig-soft.cfm | Шт. | 1 |
| 4 | Дискотрезной125x1.6x22.23BOSCH Standard forMetal2608603165 |  | https://market.yandex.ru/product--disk-otreznoi-125x1-6x22-23-bosch-standard-for-metal-2608603165/239119783?hid=1423 1579&lr=28&nid=68137&text=%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%20125%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D 0%B0%20%D0%B1%D0%BE%D 1%88&clid=698 | Шт. | 2 |
| 5 | Дискотрезной125x2,5x22 BOSCH StandardforMetal |  | https://poryadok.ru/catalog/abrazivnye_diski/573836/?ymclid=160282 99796858597301700001 | Шт. | 2 |
| 6 | Лепестковыйдиск BOSCHStandard forMetal2608603658 |  | https://market.yandex.ru/product--lepestkovyi-disk-bosch-standard-for-metal-2608603658/647143145?hid=1571 5254&lr=213&nid=72139&text=%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB% D0%BB%D1%83%20125%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B | Шт. | 2 |

|  |  |  | 0%20%D0%B1%D0%BE%D1%88 %20%D0%BC%D0%BE%D1%81 %D0%BA%D0%B2%D0%B0&clid=698 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Дискзачистной пометаллуBosch125*22*6(2608600223) |  | https://market.yandex.ru/product--shlifovalnyi-abrazivnyi-disk-bosch-expert-for-metal-2608600223/648937061?text=диск%2 0зачистной%20125*6%20%20бошь&lr=213 | Шт. | 1 |
| 8 | Щеткадисковаяплоская125*22,2 (витаяметаллическаяпроволока) |  | https://nn.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/dlya-shlifmashin/uglovyh-bolgarok/rezbovoy-hvostovik/diskovye/gigant/125h22-2-mm-vitaya-metallicheskaya-provoloka-g-11050/?utm_source=market&utm_medium=price&utm_campaign=rashodnie-materialy+%7C+moscow&utm_content=instrument+%7C+gigant+%7C+1102200&utm_term=1102200&ymclid=1 6028305801043140727700001 | Шт. | 1 |
| 9 | Респиратор3M8132 |  | http://respirators3m.ru/products/respirator-8132-3m-ffp3-c-klapanom-vydoha | Шт. | 1 |
| 10 | Обезжириватель |  | https://kustomshop.ru/catalog/lakokrasochnye_materialy/vspomogatelnye-mat/ochistiteli/arikon-obezzhirivatel-butylka-pet-500-ml/?r1=yandex&r2=market&utm_source=market.yandex.ru&utm_medium=cpc&utm_campaign=1368&ut m_term=11493&ymclid=15962095571251395636300003 | Шт. | 5/10 |
| 11 | Полотенцевафельное(200х200мм) |  | https://armadapack.ru/catalog/textiles/towel-waffle-square-200-gr-45-x-60-cm/ | Шт. | 1 |
| 12 | Салфеткатехническая40х40 |  | https://moskva.tiu.ru/p379482534-salfetka-tehnicheskaya-40h40.html | Шт. | 1 |
| РАСХОДНЫЕМАТЕРИАЛЫ,ОБОРУДОВАНИЕИИНСТРУМЕНТЫ,КОТОРЫЕ |  |  |  |  |  |

| УЧАСТНИКИДОЛЖНЫИМЕТЬПРИСЕБЕ(принеобходимости) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СварочнаямаскаWeldingHelmetA20 |  | https://www.esab.ru/ru/ru/products/ppe-accessories/helmets-and-head-protection/a20-a30-automatic-welding-helmets.cfm(0700000720) | шт | 1 |
| 2 | Сварочная курткаESAB FR Welding, S0700010358 Сварочная курткаESAB FR Welding, М0700010359 Сварочная курткаESAB FR Welding, L0700010360 Сварочная курткаESAB FR Welding,XL 0700010361 Сварочная курткаESABFRWelding, XXL0700010362 |  | https://www.esab.ru/ | шт | 1 |
| 3 | СварочныеперчаткиTIGSOFT |  | https://www.esab.ru/ru/ru/products/ppe-accessories/gloves/tig-soft.cfm(0700005005) | Шт. | 1 |
| 4 | Очкизащитные WarriorSpecSmoked |  | https://www.esab.ru/ru/ru/products/ppe-accessories/eye- protection/warrior-spectacles.cfm(0700012031) | Шт. | 1 |
| 5 | Ботинкисварщика |  | https://market.yandex.ru/offer/64ys9vvyQIueh3Xcdekq2A?clid=545&cpc=qSU9pEQ0AaZt2Bz2JAs-hm-uBKoKnpq7WqToxbbfOymkzlZrhr7WXrAPstF72pucJw4KN_Ax3RUwLF0eol-P3nj5eGSZQsQ_r0cx_8HfyD5rn-xJujVxDP9z8gLVmKn8Z0wlB_Ljeo2jE6-nMPa58hlcNx9Y3oOauFFwX4WBRe5NW4PQ5q54NjmeAsgjBfYgCfFRptxB5STDRvA8lg6FrA%2C%2 C&hid=4767715&lr=10765&nid=54587&rs=eJwtzikWAjEQBFDGoVFo9IjeF_pG3BHLuajkjfupV6nk_Tvun8f34Ao2O-ksHZHWSDhthJrK4dZhZ06GBR1lseWkEfbyvowDrbsdy9wKs2DHlAlWR14Sdhlpx3q3kGfV2gzsKCkJbD2sHrU7OfjmrnRv6ubzeN3-QnYoGA%2C%2C&text=ботинки %20сварщика | Шт. | 1 |
| РАСХОДНЫЕМАТЕРИАЛЫИОБОРУДОВАНИЕ,ЗАПРЕЩЕННЫЕНА ПЛОЩАДКЕ |  |  |  |  |  |

| 1 | Сварочнаялинза |  | https://rashodka-krd.ru/product/gl_medium?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQk9Cw0LfQvtCy0LDRjyDQu9C40L3Qt9CwO2ptcUZBZ2xxMzd6X2h5eUVWRHNnS3c7&frommarket =https%3A%2F%2Fmarket.yandex .ru%2Fsearch%3Frs%3DeJwzSvKS4xLLy&ymclid=15868655579384761619200004 | Шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБОРУДОВАНИЕНА1-ГОЭКСПЕРТА(принеобходимости) |  |  |  |  |  |
| Вданномпунктенеобходимоуказатьоборудование,ПО,мебель,инструментовдляэкспертов |  |  |  |  |  |
| №п/п | Наименование | Фотонеобходимогооборудованияилиинструмента, илимебели | Технические характеристикиоборудования, инструментов иссылканасайтпроизводителя,поставщика | Ед.измер ения | Необходимоекол-во |
| 1 | Столофисный |  | 1400х600х750 | Шт. | 3 |
| 2 | Стулпосетителяофисный |  | Размеры:55х80 | Шт. | 3 |
| 3 | Планшет |  | https://beru.ru/product/axent-papka-planshet-s-oblozhkoi-2513-a-a4-chernyi/100680974862?utm_term=13858705%7C100680974862&ycli d=1936871529344174100&clid=60 1&utm_source=yandex&utm_medium=search&utm_campaign=yb_offer_for_experiments_minp_dyb_search_rus&utm_content=cid:49907035%7Cgid:4120231772%7Caid:869 5477736%7Cph:1024458%7Cpt:pr emium%7Cpn:1%7Csrc:images.yandex.ru%7Cst:search%7Crid:Allgoods%7Ccgcid:0&adjust_t=fs3pybh | Шт. | 5 |
| РАСХОДНЫЕМАТЕРИАЛЫНА1Эксперта(принеобходимости) |  |  |  |  |  |
| Расходныематериалы |  |  |  |  |  |
| №п/п | Наименование | Фото расходныхматериалов | Технические характеристикиоборудования, инструментов иссылканасайтпроизводителя, поставщика | Ед.измер ения | Необходимоекол-во |
| 1 | БумагаА4 |  | https://market.yandex.ru/product--bumaga-a4-500-sht-svetocopy-classic/476914202?hid=91046&nid =54988&text=бумага%20а4&clid= | пачка | 5 |

|  |  |  | 698 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ручка |  | https://market.yandex.ru/product--parker-sharikovaia-ruchka-jotter-originals-k60-m/397585031?lr=10765&text=Руч ка | Шт. | 20 |
| ОБЩАЯИНФРАСТРУКТУРАКОНКУРСНОЙПЛОЩАДКИ(принеобходимости) |  |  |  |  |  |
| Вданномпунктенеобходимоуказатьдополнительноеоборудование,средства индивидуальнойзащиты |  |  |  |  |  |
| №п/п | Наименование | Фотонеобходимогооборудования,средстваиндивидуальной защиты | Технические характеристикиоборудования, инструментов иссылканасайтпроизводителя,поставщика | Ед.измерения | Необходимоекол-во |
| 1 | ПорошковыйогнетушительОП-4 |  | КлассВ-55ВКлассА -2А | Шт. | 10 |
| 2 | СтеллажТИТАН-МС-500 |  | https://fabstel.ru/catalog/stellazhi_metallicheskie/stellazh_titan_ms_500.html | Шт. | 1 |
| 3 | Инструментальная тележкаВерстакофф |  | https://www.werstakoff.ru/catalog/item1130.html?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQmNC90YHRgtGA0YPQvNC10L3RgtCw0Lv RjNC90LDRjyDRgtC10LvQtdC20LrQsCDQktC10YDRgdGC0LDQutC- 0YTRhCBQUk9GRkktVEk7QXhlOWtKOGFjMzFGaWJLQkFFVUw wdzs&ymclid=15962106638200088674500031 | Шт. | 10 |
| 4 | Прожекторсветодиодный |  | https://market.yandex.ru/product--prozhektor-svetodiodnyi-60-vt-foton-lighting-fl-led-light-pad-stand-2x30w/215940234?hid=12359484 &lr=213&nid=61128&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D 0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B 4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%2 0%D0%BD%D0%B0%20%D1%8 1%D1%82%D0%BE%D0%B9%D | Шт. | 1 |

|  |  |  | 0%BA%D0%B5%20%D0%B2%2 0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D 0%BA%D0%B2%D0%B5&clid=6 98 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ПереноснойсветильникLUXПР-60-15, 60 Вт |  | https://market.yandex.ru/product--perenosnoi-svetilnik-lux-pr-60-15-60-vt-shnur-15-m/432101729?hid=16017607&lr=1 058&nid=73489&text=%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD %D0%B8%D0%BA%20%D0%BF %D0%B5%D1%80%D0%B5%D0 %BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20lux%20 %D0%BF%D1%80-60-15%20%2B%202%20%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8. %20%D0%B2%20%D0%BC%D0 %BE%D1%81%D0%BA%D0%B2 %D0%B5%D1%8D&clid=698 | Шт. | 10 |
| 6 | Табуретсварщика |  | https://nt-welding.ru/production/oborudovanie-svarochnogo-posta/oborudovanie-rabochego-mesta-svarshchika/taburet-svarshchika-amper-t-1/ | Шт. | 10 |
| 7 | Совокметаллический |  | https://moskva.satom.ru/p/217033363-sovok-metallicheskiy-s-ruchkoy-tts-5640/ | Шт. | 5 |
| 8 | Метла |  | https://market.yandex.ru/product--metla-uctem-cmp130/649609139?nid=74180&show-uid=1596897270229915636561601 8&context=search&lr=213&text=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA %D0%B2%D0%B5 | Шт. | 5 |

| 9 | Мусорнаякорзина |  | https://www.brauberg-rus.ru/korzina_metallicheskaya_dlya_musora_titan_16_litrov_celnaya_chernaya_ocinkovannaya_stal_416/ ?ymclid=15968981749977714555200001 | Шт. | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОМНАТАУЧАСТНИКОВ(принеобходимости) |  |  |  |  |  |
| Вданномпунктенеобходимоуказатьоборудование,мебель,расходныематериалы,которыми будутоборудованакомнатадляучастников(принеобходимости) |  |  |  |  |  |
| №п/п | Наименование | Фотонеобходимогооборудованияилиинструмента,или мебели, илирасходных материалов | Технические характеристикиоборудования, инструментов иссылканасайтпроизводителя,поставщика | Ед.измер ения | Необходимоекол-во |
| 1 | Столофисный |  | 1400х600х750 | Шт. | 5 |
| 2 | Стулпосетителяофисный |  | Размеры:55х80 | Шт. | 10 |
| 3 | Шкаф дляодеждыПРАКТИКLS-21 |  | https://market.yandex.ru/product--shkaf-dlia-odezhdy-praktik-ls-21/582962175?hid=7286160&nid= 55147&text=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%84%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D 0%BA%D0%BE%D0%BC&clid=6 98 | Шт. | 5 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕТРЕБОВАНИЯКПЛОЩАДКЕ/КОММЕНТАРИИ |  |  |  |  |  |
| №п/п | Наименование | Наименованиенеобходимогооборудованияилиинструмента, илимебели | Технические характеристикиоборудования, инструментов иссылканасайтпроизводителя,поставщика | Ед.измер ения | Необходимоекол-во |

| 1. | Кулер дляводы |  | настольный без охлаждения(однаточка) | Шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Розетка220в |  | Розетки должны находиться вкаждой кабине по 5 шт.https://nn.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/rozetki-i-vykljuchateli/outlet/shtepselnye-silovye/universal/allegro-s-z-z-sh-s-kryshkoj-ip54-seraya-1282/ | Шт. | 50 |
| 3. | Розетка380/220В |  | Розетки должны находиться вкаждойкабинепо 1шт. | Шт. | 10 |
| 4 | Камера смикрофоном |  | https://avatars.mds.yandex.net/get-mpic/1853752/img_id789782079941719412.jpeg/orig (технические характеристики наусмотрение организаторовплощадки) | Шт. | 10 |

Студенты,специалисты

| ОБОРУДОВАНИЕНА1-ГОУЧАСТНИКА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Фотооборудования илиинструмента,илимебели | Технические характеристикиоборудования, инструментов иссылканасайтпроизводителя,поставщика | Ед.измер ения | Необходимоекол-во |
| 1 | EVOMIG 350 |  | https://evospark.ru/mig/25–350 А в режиме MIG/MAG — 20–350 А в режиме MMA 150–350 А в режиме строжки 3–350 А в режиме TIGDCLift ﻿400 В ±25%, 50/60 Гц ﻿3×40 А авт.выключатель 26 А потребляемый ток до 12,2 кВт в режиме MIG/MAG — до 13,2 кВт в режиме MMA до 14,2 кВт в режиме строжки до 9,3 кВт в режиме TIGDCLift КПД 96% 93 В на х.х. без VRD³ 12 В на х.х. с VRD³ IP 34 Класс изоляции H 42,1 кг 740 × 300 × 460 мм | Шт. | 1 |
| 2 | Горелка сводянымохлаждением SR 21, 4м |  | https://www.ventsvar.ru/catalog/gorelka-esab-txh-252w-4m.html?pid=50751 (0700025544) | Шт. | 1 |
| 3 | Инверторный аппарат для 141 и 111 способа сварки TECHTIG 315PAC/DS (E103) |  | ### Инверторный аппарат для 141 и 111 способа сварки TECHTIG 315P AC/DS (E103)Сварочный аппарат инверторного типа Сварог TECH TIG 315 P DSP AC/DC (E106) TIG, MMA - тип сварки: аргонодуговая сварка TIG, ручная дуговая сварка MMA - сварочный ток TIG: 10 - 320 A - сварочный ток MMA: 10 - 230 A - входное напряжение: 323 - 437 В - толщина металла: 0.50 - 15 мм | Шт. | 1 |
| 4 | Печь для прокалки электродов ЭПСЭ-10/400 |  | ### https://market.yandex.ru/search?text=%D0%9F%D0%B5%D1%87%D1%8C%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%AD%D0%9F%D0%A1%D0%AD-10%2F400&cvredirect=0&lr=14&clid=830&utm_medium=cpc&cpa | Шт | 1 |
| 5 | Угловаяшлифмашинка125 |  | https://www.220-volt.ru/catalog-52884/ | Шт. | 1 |
| 6 | Поверочнаяразметочнаяплита400x400 |  | https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/izmeritelnyj/plity-poverochnye-i-razmetochnye/chiz/400x400-granit-kl-tochn-1-104380/ | Шт. | 1/10 |
| 7 | КомплектВИК. (Визуальноизмерительныйконтроль) |  | https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/dlya-sil-teh/dlya-svarochnyh-rabot/nabory-svarschika/ntts-ekspert/nabor-vik-poverennyj-ntc-000003/?utm_source=market&utm _medium=price&utm_campaign=rashodnie- | Шт. | 1/5 |
| 8 | Сварочныйстол 110*70*80 |  | http://vseizmetalla.ru/сварочные-столы | Шт. | 1 |
| 9 | Сварочнаяоснастка,комплекткрепежей№2, система16 |  | http://vseizmetalla.ru/strubciny-dlya-svarochnyh-stolov | Ком-кт | 1 |
| 10 | Комплектзащиты корняшва на трубуØ114мм |  | http://технотрон.рф/ru/produkt/kom plekt-zaschity-kornja-shva/ | Шт. | 1 |
| 11 | Охлаждающая жидкостьдля горелкиРТ 24, 10 л |  | https://www.esab.ru/ (0007810012) | Шт. | 3/10 |
| 12 | Ноутбук(моноблок) |  | Мин.требования ОС Windows 7/8/10, Процессор 2-хядерный счастотой 2Ггц, ОЗУ 2Гб, Видеокарта256 МбМесто на диске 100МБМонитор 1024х768, клавиатура,мышь,2разъемаUSB.сетевая карта | Шт. | 5/10 |
| 13 | Принтер |  | Принтер HP LaserJet Pro M404n,(или аналог)https://market.yandex.ru/product--printer-hp-laserjet-pro-m404n/458460522?text=hp%20lase rjet%20сетевой%20принтер%20купить&lr=213 | Шт. | 1/10 |
| 14 | WiFiроутер |  | РоутерTP-LINK Archer C6 (илианалог)https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/net_equipment/routers/1096932/ | Шт. | 1/10 |
| 15 | Наборкатетометров сварщикаКМС-3-16 |  | https://svarkontrol.ru/production/nabor_katetomerov_svarschika_kms316_s_kalibrovkoj/ | Шт. | 1 |
| 16 | УгловойшаблонсварщикаASIMETO325-58-6 |  | https://garagetools.ru/tovar/izmeritel-vysoty-svarnyh-shvov-0-01-mm-noniusnyy-0-20-mm?utm_source=market.yandex.ru&utm_medium=cpc&utm_campaign=msk&ymclid=159982466760342 31485600019 | Шт. | 1 |
| 17 | Пресс50тонн(дляиспытаний наизлом) |  | https://irsmarket.ru/catalog/napolnye_pressa/press_garazhnyy_gidravlicheskiy_s_nozhnym_privodom/?r1 =yandext&r2=&ymclid=15972151318057681430700001 | Шт. | 1/10 |
| 18 | Тележкагидравлическая |  | https://diam-almaz.ru/vse-dlja-sklada/skladskie-telezhki/prolift-jp20/?utm_source=market&utm_medium=cpc&utm_content=skladskie-telezhki&utm_campaign=msk&utm _term=66395&roistat=yamarket13_21533922_66395&ymclid=159975 50292862905192300001 | Шт. | 1/10 |
| 19 | Баллон сАргоном40л |  | https://www.svartk.ru/catalog/186/11351/?r1=yandext&r2=&_openstat =bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQkdCw0LvQu9C-0L0g0LDRgNCz0L7QvdC- 0LLRi9C5IDQw0LsuO1NRQm1T MDhsM1pUUVpGVzAtbkI2dFE7&ymclid=15921609972816776734800002 | Шт. | 1 |
| 20 | Баллон 40лдля смеси(80А20У) |  | https://www.centrogas.ru/catalog/tmc/80a20u_ballon_40l_novyqj.html?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQkdCw0LvQu9C-0L0g0L_QvtC0INGB0LLQsNGA0L7Rh9C90YPRjiDRgdC80LXRgdGMIDQw0Ls7WnF2WlVpZTFW WEU3UnM4SzFxbVJFQTs&ymclid=15983849493348959401200001 | Шт. | 1 |
| 21 | Шторызащитные скольцамиWeldingcurtainred1400x1800 |  | https://www.esab.ru/ru/ru/products/ppe-accessories/accessories/welding-curtains.cfm (0700008004) | Шт. | 1 |
| 22 | Ручная щеткапометаллу |  | http://avtom-center.ru/products/schet-metall-ruchnaya-plast-ruchka-bm-nizh-novgorod?frommarket=https%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fsearch %3Frs%3DeJwzSvKS4x&ymclid=15868640889106004391700006 | Шт. | 1 |
| 23 | Ручная щеткапометаллу(из нержавеющейстали) |  | https://щетки- липецк.рф/?yclid=531445225616706 6314 | Шт. | 1 |
| 24 | Штангенциркуль |  | https://on.pleer.ru/product_685475_Tulamash_ShC_1_300_005_101309.html | Шт. | 1 |
| 25 | Металлическая линейка500мм |  | https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/izmeritelnyj/lineyki/izmeritelnye/gigant/tselnometallicheskaya- 500-mm-gmr-500/ | Шт. | 1 |
| 26 | Бокорезы |  | https://market.yandex.ru/offer/F2a7Cykrh6zmxnvwsr5Qqw?clid=545&cpc=tP2UA51m2Vg8_haFXdwOHrKCrGa-fH6bM3TvFDVH8KxXtGUofhCbxOfeB-CBAmOsgzLc6ObmEl_Q_55rR0_dyN-WEB9W3t633jbfsOq3xlMbRQS2YBc1Aq_CowU6HqHixXxI8veXzVaIL38G3GjYD2q1z8DjEcFdDcOVm86pGYC_yYQrc-AzMQGhGFNVBnIVAMNa3- SgzojbhhzUkzme83t4b-hxT4FB&hid=278429&hyperid=418377179&lr=10765&modelid=418377179&nid=57698&rs=eJwtzikSQjEQBFA-Co1Co7- YfWFuxB2xnItOCvfS1enk9T1u7_vn4Ao2O-ksHZHWSDhthJrK4dZhZ06GBR1lseWkEfby_hsHWnc7lrkVZsGOKR | Шт. | 1 |
| 27 | Плоскогубцы |  | https://nn.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/sharnirno-gubtsevij/ploskogubtsy-i-passatizhi/matrix/kombinirovannye-185-mm-usilennaya-sistema-pro- 17060/ | Шт. | 1 |
| 28 | Угольник400х250ГОСТ3749-77 ТехностальУШ 2 400F147009 |  | https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/izmeritelnyj/ugolniki-i-mehanicheskie-uglomery/poverochnye/tehnostal/ush-2-400-400h250- f147009/?utm_campaign=ruchnoy-instrument+%7C+geo_rf&utm_content=izmeritelnyj+%7C+tehnostal+ %7C+818587&utm_medium=price&utm_source=market&utm_term=818587&ymclid=15956604418166 867269800043 | Шт. | 1 |
| 29 | Регулятор дляаргона, У30/АР 40 Р 2 |  | https://moskva.tiu.ru/p392164249-regulyator-dlya-argona.html | Шт. | 2 |
| 30 | СварочнаямаскаWeldingHelmetA20 |  | https://www.esab.ru/ru/ru/products/ppe-accessories/helmets-and-head-protection/a20-a30-automatic-welding-helmets.cfm (0700000720) | Шт. | 1 |
| 31 | Ведрооцинкованное10л. |  | https://market.yandex.ru/product--vedro-ivanovo-profil-600562-12-l/421152648?text=ведро%20оцинк ованное%2010%20л%20цена&lr=213 | Шт. | 1 |
| 32 | Дрель BOSCHGSB13 RE (ЗВП)600Вт |  | https://market.yandex.ru/product--drel-udarnaia-bosch-gsb-13-re-zvp-600- vt/962712?text=дрель%20бош&lr =213&clid=698 | Шт. | 1 |
| РАСХОДНЫЕМАТЕРИАЛЫНА1УЧАСТНИКА |  |  |  |  |  |
| №п/п | Наименование | Фото расходныхматериалов | Технические характеристикиоборудования, инструментов иссылканасайтпроизводителя,поставщика | Ед.измер ения | Необходимоекол-во |
| Модуль1:Контрольныеобразцы(Студенты -специалисты) |  |  |  |  |  |
| 1 | Пластинаметаллическая250Х125Х10 |  | Материал:Ст3 | Шт. | 2 |
| 2 | Пластинаметаллическая 250Х125Х8 (разделка) |  | Материал:Ст3 | Шт. | 4 |
|  | Модуль2:Заготовкидлясборкиконструкцииизалюминия |  |  |  |  |
| 3 | Пластинаалюминиевая155х110х3 |  | Материал:АлюминиевыйсплавАМг2.5 | Шт. | 2 |
| 4 | Пластинаалюминиевая180х110х3 |  | Материал:АлюминиевыйсплавАмг2.5 | Шт. | 2 |
| 5 | Пластинаалюминиевая160х130х3 |  | Материал:АлюминиевыйсплавАмг2.5 | Шт. | 1 |
| 6 | Пластинаалюминиевая160*130*3 |  | Материал:АлюминиевыйсплавАмг2.5 | Шт. | 1 |
| 7 | Пластинаалюминиевая180х46х3 |  | Материал:АлюминиевыйсплавАмг2.5 | Шт. | 1 |
| 8 | Пластинаалюминиевая155х46х3 |  | Материал:АлюминиевыйсплавАмг2.5 | Шт. | 1 |
|  | Модуль3:Заготовкидлясборкиконструкцияизнержавеющейстали |  |  |  |  |
| 9 | Труба114х110х4 |  | Материал:нержавеющаясталь12Х18Н10Т https://steelintech.ru/nerjaveyka/truba-nerj-besshovnaya/114h4-12h18n10t/ | Шт. | 2 |
| Расходныематериалы. |  |  |  |  |  |
| 1 | ПрутокалюминиевыйOK Tigrod5356 2,4x1000 mm 2,5 kg |  | https://www.esab.se/se/se/products/filler-metals/tig-rods-gtaw/aluminium-rods/ok-tigrod-5356.cfm (181524R120) | Уп. | 3/10 |
|  | ПрутокалюминиевыйOK Tigrod5356 1,6x1000 mm 2,5 kg |  | https://www.esab.se/se/se/products/filler-metals/tig-rods-gtaw/aluminium-rods/ok-tigrod-5356.cfm (181516R120) | Уп. | 3/10 |
| 2 | ПрутокнержавеющийOK Tigrod308LSi1,6x1000mm5 kg |  | https://www.esab.ru/ru/ru/products/filler-metals/tig-rods-gtaw/stainless-steel-rods/ok-tigrod-308lsi.cfm (161216R150) | Уп. | 3/10 |
| 3 | ПрутокнержавеющийOK Tigrod308LSi2,4x1000mm5 kg |  | https://www.esab.ru/ru/ru/products/filler-metals/tig-rods-gtaw/stainless-steel-rods/ok-tigrod-308lsi.cfm (161224R150) | Уп. | 3/10 |
| 4 | Вольфрамовый электродTungstenWL152,4x175 mm Gold |  | https://www.esab.ru/ru/ru/products/ppe-accessories/accessories/tungsten-electrodes.cfm (0151574052) | Уп. | 5/10 |
| 5 | Вольфрамовый электродESAB TungstenWC20 |  | https://www.ventsvar.ru/catalog/esab -tungsten-wc20.html?pid=21271 | Уп. | 5/10 |
| 6 | Вольфрамовый электродTungsten WPPure 2,4x175mm |  | https://www.esab.ru/ru/ru/products/ppe-accessories/accessories/tungsten-electrodes.cfm (0151574010) | Уп. | 5/10 |
| 7 | Защитныйгаз Аргон | 10,3кг./40л | https://www.centrogas.ru/catalog/t mc/argon_10_3kg_40l.html | л. | 40 |
| 8 | Защитный газ(смесь80А20У) | 10,3кг./40л | https://www.centrogas.ru/catalog/t mc/80a20u_smesq_10_3kg_40l.html | Л. | 40 |
| 9 | Газовыйрукав шланг 9мм резиновыйГОСТ9356-75 черн.3кл. |  | https://www.alfatservice.ru/shop/gorelki_gazovye/gazovyj_reduktor_lyagushka/gazovyj_rukav_shlang_9_mm_rezinovyj_gost_9356-75_chern_3_kl/?ymclid=15956623239389331893900005 | м. | 8 |
| 10 | Ленточныйчервячныйхомут 016-025ммнержавеющая сталь JTC-ZN25 |  | https://www.vseinstrumenti.ru/krepezh/spetsialnyj/homuty/chervyachnye_dlya_shlangov/jtc/016-025mm_nerzhaveyuschaya_stal_zn25/ | Шт. | 4 |
| 11 | Дискотрезной125x1.6x22.23BOSCH Standard forMetal2608603165 |  | https://market.yandex.ru/product--disk-otreznoi-125x1-6x22-23-bosch-standard-for-metal-2608603165/239119783?hid=1423 1579&lr=28&nid=68137&text=%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC% | Шт. | 2 |
|  |  |  | D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%20125%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D 0%B0%20%D0%B1%D0%BE%D 1%88&clid=698 |  |  |
| 12 | Дискотрезной125x2,5x22 BOSCH StandardforMetal |  | https://poryadok.ru/catalog/abrazivnye_diski/573836/?ymclid=160282 99796858597301700001 | Шт. | 2 |
| 13 | Лепестковыйдиск BOSCHStandard forMetal2608603658 |  | https://market.yandex.ru/product--lepestkovyi-disk-bosch-standard-for-metal-2608603658/647143145?hid=1571 5254&lr=213&nid=72139&text=%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%20125%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B 0%20%D0%B1%D0%BE%D1%88 %20%D0%BC%D0%BE%D1%81 %D0%BA%D0%B2%D0%B0&clid=698 | Шт. | 2 |
| 14 | Дискзачистной пометаллуBosch125*22*6(2608600223) |  | https://market.yandex.ru/product--shlifovalnyi-abrazivnyi-disk-bosch-expert-for-metal-2608600223/648937061?text=диск% 20зачистной%20125*6%20%20бошь &lr=213 | Шт. | 1 |
| 15 | Щеткадисковаяплоская125*22,2 (витаяметаллическаяпроволока) |  | https://nn.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/dlya-shlifmashin/uglovyh-bolgarok/rezbovoy-hvostovik/diskovye/gigant/125h22-2-mm-vitaya-metallicheskaya-provoloka-g-11050/?utm_source=market&utm_medium=price&utm_campaign=rashodnie-materialy+%7C+moscow&utm_content=instrument+%7C+gigant+%7C+1102200&utm_term=1102200&ymclid=160 28305801043140727700001 | Шт. | 1 |
| 16 | Щеткаобдирочнаядля дреличашеобразная065D-75vv |  | https://www.kuvalda.ru/catalog/10223/product-8825/ | Шт. | 1 |
| 17 | Цанга D=2,4мм для TIGгорелок SR20/21 |  | https://www.esab.ru/(0365310030) | Шт. | 2 |
| 18 | Цангодержатель D=2,4 ммдля горелокSR20/21) |  | https://www.esab.ru/(0365310039) | Шт. | 2 |
| 19 | Сопло #7D=11.2мм для горелокSR20/21 |  | https://www.esab.ru/(0365310047) | Шт. | 2 |
| 20 | Контактныйнаконечник0,8 mm |  | https://www.esab.ru/(0700200064) | Шт. | 2 |
| 21 | СварочныеэлектродыUONII13/55 2,5мм(пач. 4.5кг) |  | https://www.esab.ru/(5676253WM0) | Уп. | 5/10 |
| 22 | СварочныеэлектродыUONII13/55 3,0мм(пач. 4.5кг) |  | https://www.esab.ru/(5676303WZB) | Уп. | 5/10 |
| 23 | Сварочнаяпроволокасплошнаяомедненная марки Св-08Г2СОМ, диаметром0,8мм по ГОСТ2246-70 (бухта 5 кг).Для сваркиуглеродистыхинизколегированныхсталей |  | https://www.esab.ru/ru/ru/products/filler-metals/mig-mag-wires-gmaw/mild-steel-wires/sv-08g2s.cfm (2323084600) | Уп. | 1 |

| 24 | Керамическийантипригарныйспрейбезсиликона TBiCeraProtectTBiCeraProtect392P000070 Упаковка: коробка с12 баллонами по 400мл |  | https://svargrad.com/catalog/khimicheskie-sredstva-dlya-obrabotki-shvov/tbi-sprey-keramicheskiy-ceraprotect-400-ml-392p000070/ | Шт. | 5/10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | ПрутокомедненныйESABOK Tigrod 12.60 2.4 мм5 кг |  | https://www.svarbi.ru/cat/gazosvarochnaja-provoloka/28913/ | Шт. | 3/10 |
| 26 | ПрутокомедненныйESABOK Tigrod 12.60 3.2 мм5 кг |  | https://www.svarbi.ru/cat/gazosvarochnaja-provoloka/30504/ | Шт. | 3/10 |
| 27 | СварочныеперчаткиTIGSOFT |  | https://www.esab.ru/ru/ru/products/ppe-accessories/gloves/tig-soft.cfm(0700005005) | Шт. | 1 |
| 28 | Респиратор3M8132 |  | http://respirators3m.ru/products/respirator-8132-3m-ffp3-c-klapanom-vydoha | Шт. | 1 |
| 29 | Обезжириватель |  | https://kustomshop.ru/catalog/lakokrasochnye_materialy/vspomogatelnye-mat/ochistiteli/arikon-obezzhirivatel-butylka-pet-500-ml/?r1=yandex&r2=market&utm_source=market.yandex.ru&utm_medium=cpc&utm_campaign=1368&utm_term=11493&ymclid=15962095571251395636300003 | Шт. | 5/10 |
| 30 | Полотенцевафельное(200х200мм) |  | https://armadapack.ru/catalog/textiles/towel-waffle-square-200-gr-45-x-60-cm/ | Шт. | 1 |

| 31 | Салфеткатехническая40х40 |  | https://moskva.tiu.ru/p379482534-salfetka-tehnicheskaya-40h40.html | Шт. |  |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАСХОДНЫЕМАТЕРИАЛЫ,ОБОРУДОВАНИЕИИНСТРУМЕНТЫ,КОТОРЫЕ УЧАСТНИКИДОЛЖНЫИМЕТЬПРИСЕБЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СварочнаямаскаWeldingHelmetA20 |  | https://www.esab.ru/ru/ru/products/ppe-accessories/helmets-and-head-protection/a20-a30-automatic-welding-helmets.cfm(0700000720) | шт |  |  | 1 |
| 2 | СварочнаякурткаESAB FR Welding,S 0700 010 358 СварочнаякурткаESAB FR Welding,М0700010359 СварочнаякурткаESAB FR Welding, L0700010 360 СварочнаякурткаESAB FR Welding,XL0700010 361 Сварочнаякуртка ESAB FR Welding,XXL0700010362 |  | https://www.esab.ru/ | шт |  |  | 1 |
| 3 | СварочныеперчаткиTIGSOFT |  | https://www.esab.ru/ru/ru/products/ppe-accessories/gloves/tig-soft.cfm(0700005005) | Шт. |  |  | 1 |
| 4 | Ботинкисварщика |  | https://market.yandex.ru/offer/64ys9vvyQIueh3Xcdekq2A?clid=545&cpc=qSU9pEQ0AaZt2Bz2JAs-hm-uBKoKnpq7WqToxbbfOymkzlZrhr7WXrAPstF72pucJw4KN_Ax3RUwLF0eol-P3nj5eGSZQsQ_r0cx_8HfyD5rn-xJujVxDP9z8gLVmKn8Z0wlB_Ljeo2jE6-nMPa58hlcNx9Y3oOauFFwX4WBRe5NW4PQ5q54NjmeAsgjBfYgCfFRptxB5STDRvA8lg6FrA%2C%2 C&hid=4767715&lr=10765&nid=54587&rs=eJwtzikWAjEQBFDGoVFo9IjeF_pG3BHLuajkjfupV6nk_Tvun8f34Ao2O-ksHZHWSDhthJrK4dZhZ06GBR1lseWkEfbyvowDrbsdy9wKs2DHlAlWR14Sdhlpx3q3kGfV2gzsKCkJbD2sHrU7OfjmrnRv6ubzeN3-QnYoGA%2C%2C&text=ботинки %20сварщика | Шт. |  |  | 1 |
| 5 | ОчкизащитныеWar riorSpecSmoked |  | https://www.esab.ru/ru/ru/products/ppe-accessories/eye- protection/warrior-spectacles.cfm(0700012031) | Шт. |  |  | 1 |
| 6 | Разрешается брать с собой на соревновательную площадку из тех средств реабилитациипо нозологиям, которые участник использует постоянно, например, специальное кресло-коляску (для участников с проблемами ОДА), программу NVDA, клавиатуру с кодомБрайлядлянезрячих, слуховойаппаратдля участниковс проблемамислуха,тифлоприборы. |  |  |  |  |  |  |
| РАСХОДНЫЕМАТЕРИАЛЫИОБОРУДОВАНИЕ,ЗАПРЕЩЕННЫЕНА ПЛОЩАДКЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сварочнаялинза |  | https://rashodka-krd.ru/product/gl_medium?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQk9Cw0LfQvtCy0LDRjyDQu9C40L3Qt9CwO2ptcUZBZ2xxMzd6X2h5eUVWRHNnS3c7&frommarket =https%3A%2F%2Fmarket.yandex .ru%2Fsearch%3Frs%3DeJwzSvKS4xLLy&ymclid=15868655579384761619200004 | Шт. |  |  | 1 |
| ОБОРУДОВАНИЕНА1-ГОЭКСПЕРТА(принеобходимости) |  |  |  |  |  |  |  |
| Вданномпунктенеобходимоуказатьоборудование,ПО,мебель,инструментовдляэкспертов |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Наименование | Фотонеобходимогооборудованияилиинструмента, илимебели | Технические характеристикиоборудования, инструментов иссылканасайтпроизводителя,поставщика | Ед.измер ения |  |  | Необходимоекол-во |
| 1 | Столофисный |  | 1400х600х750 | Шт. |  |  | 3 |
| 2 | Стулпосетителяофисный |  | Размеры:55х80 | Шт. |  |  | 3 |
| 3 | Планшет |  | https://beru.ru/product/axent-papka-planshet-s-oblozhkoi-2513-a-a4-chernyi/100680974862?utm_term=13858705%7C100680974862&ycli d=1936871529344174100&clid=60 1&utm_source=yandex&utm_medium=search&utm_campaign=yb_offer_for_experiments_minp_dyb_search_rus&utm_content=cid:49907035%7Cgid:4120231772%7Caid:869 5477736%7Cph:1024458%7Cpt:pr emium%7Cpn:1%7Csrc:images.ya | шт |  |  | 5 |
|  |  |  | ndex.ru%7Cst:search%7Crid:Allgo ods%7Ccgcid:0&adjust_t=fs3pybh |  |  |  |  |
| РАСХОДНЫЕМАТЕРИАЛЫНА1Эксперта(принеобходимости) |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходныематериалы |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Наименование | Фото расходныхматериалов | Технические характеристикиоборудования, инструментов иссылканасайтпроизводителя, поставщика | Ед.измер ения |  | Необходимоекол-во |  |
| 1 | Бумагаа4 |  | https://market.yandex.ru/product--bumaga-a4-500-sht-svetocopy-classic/476914202?hid=91046&nid =54988&text=бумага%20а4&clid=698 | пачка |  | 5 |  |
| 2 | Ручка |  | https://market.yandex.ru/product--parker-sharikovaia-ruchka-jotter-originals-k60-m/397585031?lr=10765&text=Руч ка | Шт. |  | 20 |  |
| ОБЩАЯИНФРАСТРУКТУРАКОНКУРСНОЙПЛОЩАДКИ(принеобходимости) |  |  |  |  |  |  |  |
| Вданномпунктенеобходимоуказатьдополнительноеоборудование,средства индивидуальнойзащиты |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Наименование | Фотонеобходимогооборудования,средстваиндивидуальной защиты | Технические характеристикиоборудования, инструментов иссылканасайтпроизводителя,поставщика | Ед.измерения |  | Необхо димоекол-во |  |
| 1 | Порошковый огнетушительОП-4 |  | КлассВ-55ВКлассА -2А | Шт. |  | 10 |  |
| 2 | СварочнаямаскаWeldingHelmetA20 |  | https://www.esab.ru/ru/ru/products/ppe-accessories/helmets-and-head-protection/a20-a30-automatic-welding-helmets.cfm (0700000720) | шт |  | 10 |  |
| 3 | СтеллажТИТАН-МС-500 |  | https://fabstel.ru/catalog/stellazhi_metallicheskie/stellazh_titan_ms_500.html | Шт. |  | 3/10 |  |
| 4 | Инструментальная тележкаВерстакофф |  | https://www.werstakoff.ru/catalog/item1130.html?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQmNC90YHRgtGA0YPQvNC10L3RgtCw0Lv RjNC90LDRjyDRgtC10LvQtdC20LrQsCDQktC10YDRgdGC0LDQutC- 0YTRhCBQUk9GRkktVEk7QXhlOWtKOGFjMzFGaWJLQkFFVUw | Шт. |  | 10 |  |
|  |  |  | wdzs&ymclid=1596210663820008 8674500031 |  |  |  |  |
| 5 | Прожекторсветодиодный |  | https://market.yandex.ru/product--prozhektor-svetodiodnyi-60-vt-foton-lighting-fl-led-light-pad-stand-2x30w/215940234?hid=12359484 &lr=213&nid=61128&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D 0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B 4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%2 0%D0%BD%D0%B0%20%D1%8 1%D1%82%D0%BE%D0%B9%D 0%BA%D0%B5%20%D0%B2%2 0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D 0%BA%D0%B2%D0%B5&clid=6 98 | Шт. | 1 |  |  |
| 6 | ПереноснойсветильникLUXПР-60-15, 60 Вт |  | https://market.yandex.ru/product--perenosnoi-svetilnik-lux-pr-60-15-60-vt-shnur-15-m/432101729?hid=16017607&lr=1 058&nid=73489&text=%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD %D0%B8%D0%BA%20%D0%BF %D0%B5%D1%80%D0%B5%D0 %BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20lux%20 %D0%BF%D1%80-60-15%20%2B%202%20%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8. %20%D0%B2%20%D0%BC%D0 %BE%D1%81%D0%BA%D0%B2 %D0%B5%D1%8D&clid=698 | Шт. | 10 |  |  |
| 7 | Табуретсварщика |  | https://nt-welding.ru/production/oborudovanie-svarochnogo-posta/oborudovanie-rabochego-mesta-svarshchika/taburet-svarshchika-amper-t-1/ | Шт. | 10 |  |  |
| 8 | Совокметаллический |  | https://moskva.satom.ru/p/217033363-sovok-metallicheskiy-s-ruchkoy-tts-5640/ | Шт. | 5 |  |  |
| 9 | Метла |  | https://market.yandex.ru/product--metla-uctem-cmp130/649609139?nid=74180&show-uid=1596897270229915636561601 8&context=search&lr=213&text=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA %D0%B2%D0%B5 | Шт. |  | 5 |  |
| 10 | Мусорнаякорзина |  | https://www.brauberg-rus.ru/korzina_metallicheskaya_dlya_musora_titan_16_litrov_celnaya_chernaya_ocinkovannaya_stal_416/ ?ymclid=15968981749977714555200001 | Шт. |  | 2 |  |
| КОМНАТАУЧАСТНИКОВ(принеобходимости) |  |  |  |  |  |  |  |
| Вданномпунктенеобходимоуказатьоборудование,мебель,расходныематериалы,которыми будутоборудованакомнатадляучастников(принеобходимости) |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Наименование | Фотонеобходимогооборудованияилиинструмента,или мебели, илирасходных материалов | Технические характеристикиоборудования, инструментов иссылканасайтпроизводителя,поставщика | Ед.измер ения |  | Необходимоекол-во |  |
| 1 | Столофисный |  | 1400х600х750 | Шт. |  | 5 |  |
| 2 | Стулпосетителяофисный |  | Размеры:55х80 | Шт. |  | 10 |  |
| 3 | Шкаф дляодеждыПРАКТИКLS-21 |  | https://market.yandex.ru/product--shkaf-dlia-odezhdy-praktik-ls-21/582962175?hid=7286160&nid= 55147&text=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%84%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D 0%BA%D0%BE%D0%BC&clid=6 98 | Шт. |  |  | 5 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕТРЕБОВАНИЯКПЛОЩАДКЕ/КОММЕНТАРИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Наименование | Наименованиенеобходимогооборудованияилиинструмента, илимебели | Технические характеристикиоборудования, инструментов иссылканасайтпроизводителя,поставщика | Ед.измер ения |  |  | Необходимоекол-во |
| 1 | Кулер дляводы |  | настольный без охлаждения(однаточка) | Шт. |  |  | 1 |
| 2 | Розетка220в |  | Розетки должны находится вкаждой кабине по 5 шт.https://nn.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/rozetki-i-vykljuchateli/outlet/shtepselnye-silovye/universal/allegro-s-z-z-sh-s- kryshkoj-ip54-seraya-1282/ | шт |  |  | 50 |
| 3 | Розетка380/220В |  | Розеткадолжнанаходитьсявкаждойкабинепо1 шт. | Шт. |  |  | 10 |
| 4 | Камеры смикрофоном |  | https://avatars.mds.yandex.net/get-mpic/1853752/img_id789782079941719412.jpeg/orig (технические характеристики наусмотрениеорганизаторов) | Шт. |  |  | 10 |

- Минимальныетребованиякоснащениюрабочихместсучетомвсехосновныхнозологий.

| Наименованиенозологии | Площадь,м.кв. | Ширинапрохода междурабочими местами,м. | Специализированноеоборудование,количество.* |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочееместоучастника снарушениемслуха | 2 | неменее1,5м | В стандартном помещениинеобходимопервыестолыврядууокна и среднем ряду предусмотреть дляинвалидов с нарушениями зрения ислуха; Для слабослышащих участников можнопредусмотреть звукоусиливающуюаппаратуру, телефон громкоговорящийакустическая система, информационнаяиндукционнаясистема, индивидуальныенаушники. |
| Рабочееместоучастника снарушениемзрения | 2 | неменее1,5м | В стандартном помещениинеобходимопервыестолыврядууокна и среднем ряду предусмотреть дляинвалидов с нарушениями зрения ислуха: а) оснащение (оборудование)специальногорабочегоместа тифлотехническими ориентирами иустройствами, с возможностьюиспользования крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля,акустическими навигационнымисредствами, обеспечивающимибеспрепятственное нахождениеинвалидом по зрению - своего рабочегоместаивыполнениетрудовыхфункций; Для слабовидящих вроботизированныхячейках предусмотрены дополнительныеисточникисвета. |
| Рабочееместоучастника снарушениемОДА | неменее2м | неменее1,5м | оборудование) специальногорабочего места оборудованием,обеспечивающимреализацию эргономических принципов;предполагает увеличение размера зонына одно место с учетом подъезда иразворота кресла-коляски, увеличенияшириныпроходамеждурядамистолов. А для участников, передвигающихся вкресле-коляске, выделить 1 - 2 первыхстола в ряду у дверного проема; вслучае необходимости персональныйкомпьютер, оснащенный выноснымикомпьютерными кнопками испециальной клавиатурой;персональныйкомпьютер,оснащенныйножной или головной мышью ивиртуальной экранной клавиатурой,персональныйкомпьютер,оснащенныйкомпьютерным джойстиком иликомпьютерным роллером испециальнойклавиатурой. Оснащение (оборудование)специального рабочего местаспециальнымимеханизмамии устройствами,позволяющимиизменятьвысоту и наклон рабочей поверхности,положение сиденья рабочего стула повысотеи наклону, Для инвалидов, передвигающихся накреслах-колясках,сучетом выполняемой трудовой функциипредусматривают: - оснащение (оборудование)специальногорабочегоместа оборудованием, обеспечивающимвозможность подъезда к рабочемуместуиразворотакресла-коляски. |
| Рабочее местоучастника ссоматическимизаболеваниями | 2 | неменее1,5м | Специальные требования к условиямтрудаинвалидов вследствие заболеваний сердечнососудистойсистемы, а также инвалиды вследствиедругих соматических заболеванийусловия труда на рабочих местахдолжны соответствовать оптимальными допустимым по микроклиматическимпараметрам. На рабочих местах недопускается присутствие вредныххимических веществ, включаяаллергены,канцерогены, оксиды. Уровни шума на рабочих местах иосвещенностьдолжнысоответствовать |

|  |  |  | действующимнормативам. Использовать столы - срегулируемымивысотойиуглом наклона поверхности; стулья (кресла) -с регулируемыми высотой сиденья иположениемспинки. |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочееместоучастника сментальныминарушениями | неменее2 | неменее1,5м | Специальные требования к условиямтруда инвалидов вследствие нервно-психическихзаболеванийсоздаются оптимальные и допустимые санитарно-гигиенические условияпроизводственной среды, в том числе:температура воздуха в холодныйпериодгодаприлегкойработе-21-24 °C;присреднейтяжести работ-17-20 °C; влажность воздуха в холодный итеплый периоды года 40 - 60 %;отсутствие вредных веществ:аллергенов, канцерогенов, аэрозолей,выше ПДУ; шум - не выше ПДУ (до 81дБА); отсутствие локальной и общейвибрации; отсутствиемикроорганизмов, продуктов ипрепаратов, содержащих живые клеткии споры микроорганизмов, белковыепрепараты. Оборудование (техническиеустройства) должно быть безопасное икомфортноевпользовании(устойчивые конструкции, прочная установка ификсация, простой способ пользованиябез сложных систем включения ивыключения, с автоматическимвыключением при неполадках;расстановка и расположение, несоздающие помех для подхода,пользования, передвижения;расширенные расстояния междустолами, мебелью и в то же время незатрудняющие досягаемость;исключение острых выступов, углов,ранящих поверхностей, выступающихкрепежныхдеталей). |

- Схема	застройки	соревновательной	площадки	(для	всех	категорийучастников)

- Требованияохранытрудаитехникибезопасности.

  - Припроведенииконкурсаучастникидолжныиспользоватьследующиесредства индивидуальной защиты. Все должны соответствовать Положениям техникибезопасностии охраны труда,принятымвРоссийскойФедерации.

- Маскасварочная«маска-хамелеон».

- Спецодеждасварочная.

- Защитныеботинкис композитнымподноском.

- Краги сварочные

- Защитныеочки.

  - Требованиябезопасностипередначаломработы.

Осмотреть спецодежду, спецобувь и индивидуальные средства защиты. Приобнаружении неисправностей средств защиты обратиться к закрепленному Экспертудляихзамены.

Убедитьсявтом,чтоодеждачистаинепропитанамасломилиинымивоспламеняющимисявеществами.

Надетьспецодеждуиспецобувь,застегнутьвсепуговицы,завязатьвсетесемки, ботинки зашнуровать, волосы убрать под головной убор. Куртка и брюкидолжны бытьнадетына выпуск,карманы закрыты.

Проверить свое рабочее место, убрать со стола предметы и инструмент длянетребуемыедляпроведения сварки.

Участник должен осмотреть и привести в порядок рабочее место и проходы кнему,убратьвселишнееиз-подног.

Участник должен подготовить инструмент, оборудование и технологическуюоснастку,необходимыедлявыполнениясварочныхработ,проверитьихисправность.

Проверитьисправностьвентиляционныхустановокпутемихпробноговключения.

Передначаломработынеобходимопроверитьисправностьоборудованияизапасныхчастейотсутствиеповрежденийизоляциипроводов,соответствиедиаметровэлектрода,цанги инаконечника.

Овсехзамеченныхнедостатках,сообщитьзакрепленномуЭкспертуинеприступатькработедо ихустранения.

  - Требованиябезопасностивовремяработы.

Свариваемыематериалыизаготовкивместах,подлежащихсварке,тщательнозачищать.

Зачисткупроизводитьспомощьющеток,скребковспрочнойиудобнойручкой.

Участникдолженбытьвнимательным,братьметаллическуюзаготовкутольковрукавицахсиспользованиемплоскогубцев.

Следить,чтобыруки,одеждаиобувьбылисухимивоизбежаниепораженияэлектрическимтоком.

Придлительныхперерывахвработеисточникисварочноготокаследуетотключать.

Электрододержатель,	находящийся	поднапряжением,помещатьнаспециальнойподставкеилиподвеске,небросатьинеоставлять без присмотра.

Для защиты глаз и лица Участникуво время работы необходимо обязательнопользоваться щитком со специальными защитными темными стеклами; если щитокилистекла имеюттрещины,работатьвнемнеразрешается.

Участник должензнатьотом,чтоаргон—это газбезцветаизапаха,

Химически малоактивный. При увеличении концентрации в замкнутом объемепонижаетпарциальноедавлениекислородавовдыхаемомвоздухе.Впроцессеэксплуатациибаллоновсаргономдолжнысоблюдатьсяследующиемерыбезопасности:

- открытие и закрытие вентилей должно производиться плавно, без толчков иударов;

- запрещенопроводитьподтяжкуболтовисальниковнавентиляхитрубопроводах,находящихся поддавлением;

- отсоединениешланговпроизводитьпослеполногоиспарения аргона;

- приотсоединениишланговнельзястоятьнапротив,таккаквозможенвыбросизшлангагазообразногоиликапельногоаргона.

Вовремясваркизапрещеносмотретьнаэлектрическуюдугубезсредствиндивидуальнойзащиты (сварочноймаски).

Сварочныепроводадолжныбытьпроложенытакимобразом,чтобыихнемогли повредить машины и механизмы; запрещается прокладка проводов рядом сгазосварочнымишлангами итрубопроводами.

Перед сваркой Участник должен убедиться, что кромки свариваемых деталей иприлегающая к ним зона (20-30мм) очищены от ржавчины, шлака и т.п.; при зачисткекромокследуетпользоватьсязащитнымиочками.Свариваемыедеталидоначаласварки должны быть надежно закреплены. Во время перерывов в работе Участникузапрещаетсяоставлятьнарабочемместеэлектрододержатель,находящийсяподнапряжением;сварочныйаппаратприэтомнеобходимоотключить,аэлектрододержательзакрепитьнаспециальнойподставкеили подвеске.

Свариватьилирезатьметаллнавесуне разрешается.

  - Требованиябезопасности поокончании работ.

Выключитьисточникпитания,закрытьбаллонсосжатымзащитнымгазомснятьдавлениенаредукторе.

Тщательно проверить рабочую зону, не оставлять открытого огня, нагретых довысокой температуры предметов, а также тлеющих сгораемых материалов, мусора ит.д.

Привестивпорядоксвоерабочееместо,убратьинструментизащитныеприспособлениявспециальноотведенноеместо.

Снятьспецодежду,привестивпорядокиубратьвшкаф.Тщательновымытьрукии лицо.

ОвсехзамеченныхнедостаткахсообщитьзакрепленномуЭксперту.

  - Действиявслучаеаварийнойситуации.

Процесс сварки очень опасен. К Участникам, выполняющим сварочные работы,предъявляются дополнительные требования безопасности труда, включающие в себяспециальныетребованияпообучению,допускуксамостоятельнойработе,инструктажупоохранетрудаипериодическойпроверкезнанийпопрофессииибезопасноститруда.

Участникобязан:

- соблюдать	требования	инструкций	по	эксплуатации	применяемогоэлектросварочногооборудования;

- соблюдатьтребованиянастоящейинструкции;

- соблюдатьтребованияэксплуатацииоборудования;

-использоватьпоназначениюибережноотноситьсяксредстваминдивидуальнойзащиты.

Участникдолжен:

-знатьместоположениесредствоказаниядоврачебнойпомощи,первичныхсредствпожаротушения;

-вовремя работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других, недопускатьнарабочееместолиц, неимеющихотношениякработе;

- содержатьрабочееместовчистотеипорядке.

Участникдолжензнатьисоблюдатьправилаличнойгигиены.

Приобнаружениинеисправностейоборудования,приспособлений,инструментов и других недостатках или опасностях на рабочем местене медленносообщитьзакрепленномуЭксперту.ПриступитькработеможнотолькопослеустранениявсехнедостатковиразрешениязакрепленногоЭксперта.

Приобнаружениивозгоранияиливслучаепожара:

- покинутьместовозгорания

- сообщитьзакрепленномуЭксперту,инженерупоохранетрудаилитехническомуЭксперту;

- ответственномузаэлектрохозяйствообесточитьоборудование;

- приступитьктушениюпожараимеющимисяпервичнымисредствамипожаротушенияврабочей зоне;

- приневозможностивкратчайшеевремяпотушитьвозгораниевызватьпожарнуюохрану.

-приугрозежизни-покинутьпомещение.

При несчастном случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь,немедленносообщитьо случившемсяглавномуЭксперту.

Подключение,отключениеэлектросварочнойустановкиотисточникатока,наблюдениезаееисправнымсостояниемвпроцессеэксплуатациипроизводятсятолькообученнымиэлектромонтерами.

Участник,работающийсцветнымиметалламидолженежегоднопроходитьмедосмотрсобязательнойрентгенографиейгруднойклеткиисоответствующимилабораторнымиисследованиями.

Основныевредныеиопасныепроизводственныефакторы,сопутствующиепроцессам сварки и резки, которые при определенных обстоятельствах могут явитьсяпричинамитравматизма и профессиональныхзаболеваний:

—электрический ток, путь которого в случае замыкания может пройти черезтелочеловека;

—повышеннаязагазованностьвоздухарабочейзоны;

—повышенные уровниультрафиолетовогоиинфракрасногоизлучений;

—нагретые довысокойтемпературыповерхностисвариваемыхдеталей;

—неудобнаярабочаяпоза;

—высокаяяркостьэлектрической дуги;

—острыекромки,заусенцы,шероховатостинаповерхностяхсвариваемыхдеталей;

—повышеннаятемпературавоздухарабочейзоны;

—возможностьвозникновенияпожара.

Электросварочныеработыпроизводитьтольковспецодежде,спредохранительным щитком или в маске со специальным и защитными стеклами,соответствующими условиям сварки, в соответствии с ГОСТ 12.4.254-2013, ГОСТ12.4.250-2013,ГОСТ12.1.035-81,ГОСТ12.4.010-75, ГОСТРИСО11611-2011.

ЗакрепленныйЭксперт,наблюдающийзапроцессомработыУчастника,долженнадетьзащитныеочки стемнымистеклами.

Внимание:следует помнить, что при выполнении сварочных работ особуюопасность для здоровья представляет ультрафиолетовое излучение и электрическийток,поэтомуУчастникидолжнызнатьивыполнятьтребованияэлектробезопасностииспособы защиты отизлучений.

Запрещается находиться на территории проведения чемпионата в состоянииалкогольного,наркотическогоили токсикологическогоопьянения.

Участниквовремяработыдолженбытьвнимательным,неотвлекатьсянапосторонниеделаиразговоры.

## Огнеопасныеивредныехимическиесредства–запрещены.

Любыематериалыиоборудование,имеющиесяприсебеуучастников,необходимопредъявитьЭкспертам.Жюриимеетправозапретитьиспользованиелюбых предметов, которые будут сочтены не относящимися к списку, указанному винфраструктурномлистеилиопасны виспользовании.

## Средства защитыприсварочныхработах

- Маскасварочная «маска-хамелеон».

- Костюмсварщика.

- Защитныеботинкикомпозитнымподноском.

- Крагисварочные-спилковые.

- Перчатки дляаргонодуговой сварки.

- Защитныеочкиилищиток.

- Респиратор.

Средствауборки: совокметаллический,веник,корзинадля мусора.